고분자 용액에 대한 수착평형 측정 및 상관

정경철, 김지수, 유기풍

서강대학교 화학공학과

Measurement and Correlation of Sorption Equilibria for Polymer solutions

KyongChul Joung ,Ji Soo Kim, Ki Pung Yoo

Dept. of Chem. Eng. of Sogang Univ.

서   론

고분자를 포함한 혼합물의 열역학적 물성과 상거동에 대한 연구는 실험과 이론의 양 측면에서 지난 60년간 관심있는 주제의 하나였다. 고분자와 용매에 대한 수착평형(Sorption Equilibria)으로 부터 얻어지는 데이타는 새로운 열역학적 모델의 개발과 개선에 필요 불가결한 요소일 뿐만 아니라 비다공성 막을 이용한 혼합물로 부터 유용한 물질의 분리특성의 연구와 관련 산업공정에의 응용적인 측면에서도 무엇보다 중요한 역할을 한다. 그러나 지금까지 고분자와 용매간의 수착평형데이타는 그 필요양보다 많이 부족한 상태이다.

수착평형데이타을 얻기 위한 장치로는 실험장치의 특성으로 인하여 구별된다. 용매의 무게분율이 작은 영역에 대해서는 IGC(Inverse Gas Chromatograph)법이 사용되며 큰 영역에 대해서는 삼투압 측정법이 널리 쓰이고 있다. 그러나 이 두 방법은 아주 제한된 범위에서 사용되어지며 용매의 무게 분율이 0.0~ 0.75까지의 비교적 넓은 범위의 수착평형데이타를 얻는 방법은 증기압측정법(Vapor Pressure Measurment)이 쓰이고 있다.  또한, 수착된 증기의 양을 어떻게 측정하는 가에 따라서 실험 전후의 용매의 변화량을 측정하는 간접측정법과 수착량을 무게변화로 얻는 직접측정법으로 나눈다.  직접측정법으로는 석영용수철(Quartz Spring)의 인장력을 이용하는 법과 전기적인 저울을 이용한 부하측정법이 있다. 석영용수철의 이용은 용매의 사용에 제한이 적어 많이 쓰이고 있는 방법이기는 하지만 수착양을 정확히 측정하는 데 있어서 전기적인 마이크로 밸런스를 이용하는 직접측정법이 더 큰 신뢰성을 가지고 있다.

이에따라 본 연구에서는 수착양의 측정에 보다 신뢰성이 있는 진공 마이크로 밸런스(Vacuum Microbalance)를 이용하여 비교적 넓은 농도 범위에 걸쳐 수착평형 데이타를 얻을 수 있는 고분자 수착평형장치를 만들었다. 그리고, 기존에 문헌을 통해 보고된 바 있는 고분자 용매계 데이터와 본 실험 데이타에 대해 UNIQUAC상관을 통하여 실험장치의 신뢰성을 확인하였으며 실험데이타가 보고되지않은 농도 조건에 대해서 실험 데이타를 확장하였다.

실   험

고분자-용매계에 대한 수착평형 측정실험을 위한 장치의 개략도가 그림 1에 나타나 있다.  실험장치는 크게 수착양을 측정하는 진공 마이크로밸런스부분과 시스템의 온도를 일정하게 유지시켜주는 역할을 하는 항온부로 나위어 진다. 그 밖에 시스템을 진공으로 만들기 위해 진공펌프(Precision D-25)가 사용된다. 1µg의 단위로 수착양을 측정할 수 있는 진공 마이크로 밸런스(Satorius Vacuum Micro balance M25D-V)를 포함한 이 실험장치는 10-4 torr이하의 압력을 1주일 이상 유지할 수 있다. 측정부와 용매저장조는 이중자켓으로 이루어져 있으며 ±0.005℃의 정확도를 가진 항온조(PolyScience 9710)에 의해 온도가 유지된다. 진공 마이크로 밸런스의 용매에 의한 부식과 시스템 내부의 용매 응축을 막기 위하여 각 항온조(TB)의 온도는 TB3(T3) > TB2(T2) > TB1(T1)의 순서로 제어된다. 모든 온도는 0.1℃눈금으로 표시된 이중관 온도계를 사용하여 보정하였다.

실험에 사용된 고분자는 Ashworth[]가 사용한 것과 동일한 물질로 Dow Corning DC 200 Poly(dimethylsiloxane)을 사용하였다. 실험에 사용된 용매는

Fig. 1. Schematics of the microbalance vapor-sorption apparatus

HPLC급(J.T.Baker) 헥산(n-Hexane)을 사용하였다.

실험방법은 초기에 실험조건에 해당하는 시스템온도로 TB2를 맞춘다. 용매의 활동도를 구하기 위해서는 고분자 용액과 열역학적 평형을 이루고 있는 용매공급부의 증기압이 중요하므로 기존의 용매 증기압 데이타를 기초로 하여 시스템의 압력에 해당하는 용매의 온도 TB1을 조정한다. V2, V3는 닫고 V1을 열어 시스템 내부를 진공상태로 만들어 고분자 시료에 포함된 휘발성 물질과 불순물을 탈착시킨다. 이때 시료의 질량이 3시간 이상 1µg이내에서 요동하면 이 값을 시료의 초기 질량으로 잡는다. 그리고, V3를 열어 측정부와 용매저장부의 압력을 같게 만든다. 탈착된 불순물과 용매는 액체질소로 채워진 냉각트랩(CT)에서 걸러진다. 수착이 이루어지게 하기 위하여 V1과 V3를 닫고 V2를 연다. 수착된 질량이 3시간 이상 ±0.005µg이내에서 변화가 없으면 수착평형이 이루어진 것으로 보았다. 이때의 수착평형 압력은 W-tube 수은 마노미터를 0.01mm 간격의 눈금으로 된 Cathetometer(Gaertner Scientific Co. Chicago)를 이용하여 측정한다.또다른 용매압력에서 용매의 활동도를 구하기 위해서 용매저장조의 온도를 새로운 증기압을 기준으로 맞추고 수착량을 구하였다.

열역학적 모델링

실험데이타와 문헌데이타와의 일치성을 확인하기 위하여 UNIQUAC을 이용하였다.

결과 및 검토

참고 문헌

(1)  Murray, R. D. C. ; Menedez, J. ; Brown, S. A. The Natural Coumarins, Occrrence,

Chemistry and Biochemistry, John Wiley & Sons : New York, 1982.

(2)  Ibrahim, R.;Barron, D. In Methods in Plant Biochemistry vol. 1 Plant

Phenolics; Dey, P.M.;Harborne, J.B., Eds.;Phenylpropanoids;Academic Press: New

York, 1989.

(3)  Schuster, B. Chromatographia 1980, 13, 1.

(4)  Erdelmier, C. A.; Meier, B.; Sticher, O. J. J. Chromatogr. 1985, 346, 456.

(5)  Vilegas, J. H. Y.; Lancas, F. M. Phytochem. Anal. 1993, 4, 230.

(6)  Miyachi, H. ; Manabe, A. ; Tokumori, T. ; Sumida, Y. ; Yoshida, T. ; Nishibe, S.;

Agata, T. ; Nomura, T. ; Okuda, T. Yakugaku Zasshi, 1987, 107, 435.

(7)  Calvey, E. M. ; Page, S. W. ; Taylor, L. T. J. Supercrit. Fluids 1990, 3, 115.

(8)  Vande Casteele, K. ; Geiger, H. ; Van Sumerer, C. F. J. Chromatogr. 1983, 258,111.

(9)  Stahl, E.;Schilz,W.;Schulz,E.;Willing, E. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1978, 17, 731.

(10) Dandge, D.K.;Heller, J.P.;Wilson, K.V.Ind.Eng.Chem. Prod. Res. Dev. 1985, 24, 162.

(11) Krukonis, V. J. ; Kurnik, R. T. J. Chem. Eng. Data 1985, 30, 247.

(12) Chang, H. ; Morrell, D. G. J. Chem. Eng. Data 1985, 30, 74.

(13) Tan, C. ; Weng, J. Fluid Phase Equilibria 1987, 34, 37.

(14) Chen, J. ; Tsai, F. Fluid Phase Equilibria 1995, 107, 189.

(15) Elguero, J. ; Marzin, C.; Katritzky, A. R. ; Linda, P.  The Tautomerisms of

Heterocycles, Academic Press, New York, 1976, p 118.