삼원촉매상에서 메탄의 촉매연소반응에 관한 연구

조원일, 오영삼, 박달령, 백영순, 방효선

한국가스공사 연구개발원 이용연구실

A Study on the catalytic combustion of methane over three-way catalysts

Won-ihl Cho,Young-sam Oh,Dal-ryung Park,Young-soon Baek,Hyo-sun Pang

Div. of Gas Utilization, Korea Gas Corporation R & D Center

서  론

환경오염의 주범인 질소산화물과 이산화탄소의 배출량을 억제하기 위하여 고효율, 무공해 연소 시스템 및 연소용 촉매 개발 연구가 최근들어 활발히 진행되고 있다. 촉매연소의 가장 큰 특징으로써 촉매작용(catalysis)에 의하여 희석연료의 효율적인 안정연소가 가능하여 미연소성분인 NOx의 발생을 크게 줄일 수 있다. 그러나 고체연료를 사용할 수 없으며 가격이 비싸다는 단점이 있다. 촉매연소는 편의상 그 작동온도 즉, 최종적으로 발생하는 열에너지 유체의 온도에 따라서 저온연소(약300℃정도이하), 중온연소(약300∼1,000℃), 고온연소(약1,000∼1,500℃)로 분류한다. 저,중온연소는 주로 미연소성분 및 악취(유해)성분을 제거하는 탈취촉매, 자동차 배기가스 정화 및 원적외선 방사히-타에 응용되는 것이 효과적이며, 고온연소는 희박연료의 효율적인 연소와 NOx의 발생을 억제하는데 효과적인 가스터빈, 보일러, 제트엔진 등에 적용된다. 일반적으로 촉매연소에서 활성성분으로는 귀금속인 Pt나 Pd 등을 사용되고 있으며 담체로는 알루미나를 사용하고 있으며, 청정연료인 천연가스는 환경문제가 대두된 80년대이후에 국내에 도입되어 빠른 속도로 그 수요가 증가하고 있다. 따라서 천연가스를 이용하여 촉매연소 연구가 활발하게 진행되고 있으며, 본 연구에서는 자동차의 미연소성분의 악취성분을 제거하는 탈취촉매인 삼원촉매를 실험대상으로 메탄의 촉매연소반응을 수행하였다.

실험장치 및 방법

촉매연소 장치로는 가스유량조절부분, 공기와 연료의 혼합 및 예열부분, 반응기부분 및 반응가스의 분석부분으로 이루어졌다. 특히연소시 사용한 공기와 연료의 비를 질량 유량 조절기(mass flow controller)로 정밀하게 조절하여 공연비를 99:1 - 94:6으로 변화시켰으며, 유량은 15,000∼75,000hr-1의 공간속도로 흘려 실험에 수행하였다. 반응기의 온도는 Electro-Linn사 원통형 반응로를 사용하여 250∼700℃에서 메탄의 연소특성 실험을 수행하였으며, 반응 가스의 분석은 Hewlett Packard사의 GC 5890 series Ⅱ를 이용하여 분석하였으며, GC 칼럼은 Porapak-Q(15ft, 80-100mesh)를 충진하여 반응가스 및 미반응가스를 분석하였다.

결과 및 고찰

천연가스의 주성분인 메탄의 촉매연소 반응속도식은 메탄농도에 대한 1차식으로 나타낼 수 있다.

−rCH4=-d[CH4]dt=k[CH4]

여기에서 속도상수 k값은 Arrhenuis 식에서 얻어진다. 즉,

k=Ae−(ERT)  또는  lnk=lnA−ERT

여기서 A는 빈도상수 이며, R은 기체상수로 1.987cal/mol K이고 T는 반응온도를 나타낸다. 이식으로 부터 촉매상에서 반응이 이뤄진 활성화 에너지 E 값을 계산할 수 있다.

본 연구에서 사용한 촉매는 상용화된 자동차용 촉매로써, 반응 활성에 유효한 인자인 비표면적에 대한 촉매 특성시험을 위하여 1,500℃에서 15시간 소성시킨 알루미나(Al2O3), 바륨 헥사알루미네이트(BaO.6Al2O3) 및 스티로늄과 란탄륨을 치환한 헥사알루미네이트(Sr0.8La0.2MnAl11O19) 담체에 1wt% Pd촉매를 담지시킨 재료들과의 비표면적을 측정 비교하여 표 1에 나타냈다.

Table 1. Surface area of various catalysts used methane combustion

| Catalyst | Surface area(m2/g) | Remark |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pd/Al2O3 | 5.5 | 1wt% Pd, |  |
| Pd/BaO.6Al2O3 | 52.6 | Calcination at 1200℃, 15hr |  |
| Pd/Sr0.8La0.2MnAl11O19 | 21.1 |  |  |
| Pd/Cordierite | 18.7 | Commercial three-way catalyst |  |

중저온영역에서 비교적 안정되고 표면적이 큰 Pd/Al2O3가 고온영역에서 비표면적이 작은 원인은 촉매 Pd와 알루미나의  sintering 현상으로 알려져 있으며, 중고온 촉매연소용으로는 바륨을 첨가하여 hexagonal구조를 형성하게 하고 보다 더 안정적인 구조를 갖도록 하였고 스티론튬과 란탄륨 등 전이금속을 치환시켜 활성이 향상된 헥사알루미네이트계 촉매가 우수한 연소특성을 갖으며, Pd/cordierite의 경우 washcoating 으로 인하여 다소 표면적이 작지만 중고온 촉매연소에 적합한 표면적을 갖는다고 사료된다.

Arrhenius식으로 부터 무촉매 연소의 경우 활성화 에너지가 약 100kcal/mol이며, 백 등[10]의 전이금속이 치환된 헥사알루미네이트의 경우 9∼11kcal/mol정도이며, Pd/cordierite의 경우 19.2kcal/mol 정도로 비교적 높게 나타나 중온연소에 알맞은 촉매로 보여지며,  Baldwin 등[11]의 1wt% Pd/Al2O3 촉매가 30kcal/mol인데 비해 비교적 안정적인 활성화 에너지를 갖고 있음을 알 수 있다. 중고온 촉매연소에서 활용빈도가 높은 촉매들을 대상으로 메탄의 연소특성시험을 행하여 Pd/cordierite와 그 연소특성을 비교한 그림 1에서 보면 비표면적이 높은 Pd/Sr0.8La0.2MnAl11O19가 가장 뛰어난 연소특성을 보여주었으며, 촉매는 같으나 촉매체만 다른 Pd/Al2O3의 경우 다른 촉매에 비해서 연소특성 경향은 비슷하나 Pd/cordierite가 보다 우수한 촉매특성을 보여주고 있다. 즉, T90%에서 Pd/cordierite는 580℃의 연소온도가 요구되며, Pd/Al2O3의 경우는 750℃의 연소온도가 요구됨을 알 수 있었다.

메탄의 연소범위와 촉매연소기의 설계시 중요한 인자인 연료의 유량을 18,000∼54,000hr-1의 공간속도 범위에서 연소시험을 행하였다. 앞의 보고자들의 결과와 같이 메탄의 전환율이 연료의 공간속도에 지배를 받고 있음을 알 수 있으나, 펠렛형의 촉매보다 모노리스형의 촉매가 영향을 적게 받음을 알 수 있다. 촉매연소의 경우 저온 및 초희박 상태에서도 연소가 가능하므로 공연비에 따라서 메탄의 연소특성을 고찰하였다. 6vol%이하에서 모두 연소됨을 알 수 있으며 초희박 상태인 1vol%에서도 연소가 됨을 확인할 수 있으며, 동일 반응온도에서 메탄의 농도가 희박할수록 전화율이 증가하는 것으로 나타났다. 이는 촉매층의 기체확산영역에서 저농도의 경우는 연료와 촉매 활성점과 흡탈착하는 속도가 비교적 빨리 진행되므로 전환율이 증가하고 고농도에서는 확산영역이 포화된 상태에서 흡탈착시 반응에 참여하여 생성된 반응물과 확산하여 들어오는 기체상호간에 충돌횟수가 증가하여 반응에 참여하는 기체가 상대적으로 작아진다고 사료되며, 따라서 저농도의 촉매 연소반응이 전환율이 높은 것으로 보여진다.

결  론

상용화된 자동차 촉매중의 하나인 Pd/cordierite촉매의 천연가스 연소특성시험을 위하여 주성분인 메탄의 연소특성 실험한 결과로 부터 다음과 같은 결론을 얻었다. 상용화된 Pd/cordierite 촉매의 비표면적이 18.7m2/g으로 중고온 촉매연소용의 촉매로 큰표면적을 갖고 있으며 고온에서도 촉매 재료의 안정성을 보여주었다. 메탄 연소반응시 활성화에너지는 19.2kcal/mol로써 비교적 우수한 활성을 보여 주었으며 동일한 반응조건에서 농도가 희박할수록 연료의 전화율이 증가하는 경향을 보였다.  향후 천연가스의 활용면에서 CNG차량에 적용하는데 있어서 Pd/cordierite 상용 자동차 촉매는 CNG차량에 호환 가능성을 보여진다고 사료되며,  향후 λ-윈도우 및 삼원촉매의 특성시험 등을 통하여 더 많은 연구가 필요하며, 고온용 연소촉매로 활용하고자 대체실험을 할 계획이다.

참고문헌

1. 福澤 久 : 日本 觸媒誌, 37(5), 327 (1995)

2. 敏彦 : 日本 觸媒誌, 35(5), 304 (1993)

3. Pfefferle, L.D. and Pfefferle W.C. : Catal. Rev. Sci. Eng., 29(2&3), 219 (1987)

4.백영순, 박성욱, 김형진 : 에너지공학, 4(2), 239 (1994)

5. Baldwin, T.R. and Burch, R. : Applied Catalysis, 66, 337 (1990)