Sol-Gel process 를 이용한SiO2/TiO2 복합 미립자의 합성

이동현,구상만,류창석*,이용은**

한양대학교 공과대학 공업화학과 무기소재연구실

코리아나 화장품 연구소*

국립기술품질원 화학부 무기화학과**

Preparation of SiO2/TiO2 composite fine powder  by Sol-Gel process

D.H. Lee,  S.M. Koo,  C.S. Ryu*,  Y.E.  Lee**

Dept. of Industrial Chemistry,  Hanyang University , Seoul, Korea

Biochemistry team,  R&D Center,  Coreana Cosmetics*

Inorganic Division,  National Institute of Technology and Quality**

1. 서   론

고도로 정선된 원료를 이용하여 화학조성을 정밀제어하여, 정밀가공함으로써, 우수한 구조와 조직을 갖도록 제조되는 "FINE CERAMICS"는 종래에 볼 수 없었던 우수한 물성 즉, 물리적,열적,역학적,생화학적,광학적인 특성이 뛰어나 점차로 용도가 다양해지고 있다[1,2]. 초기 입자의 단분산성및 순도가 최종입자의 성질에 큰 영향을 미치므로[5]  최근의 연구는 입자크기나 형태, 입도 분포등과 같은 물리적 특성을 화학적인 방법을 통해 제어하는 방향으로 나아가고 있다. 알콕사이드 화합물의 가수분해법은 액상법의 일종으로, 고순도의 원료 알콕사이드를 용이하게 얻을 수 있을뿐만 아니라 상온에서 가수분해되어 산화물, 수산화물, 수화 산화물을 형성하여 가수분해 조건을 쉽게 조절할 수 있고  OH- 이온 이외의 불순물이 혼입될 우려가 없어서 고순도의 생성물을 얻을 수 있다는 장점을 갖고 있다[1,3]. 최근들어 Tetraethyl orthosilicate(TEOS)를 이용하여 실리카 미립자를 생성하는 방법들에 대한 연구가 광범위하게 진행되고 있는데, 이것은 TEOS가 1㎛이하의 단분산입자들을 합성하는것이 다른 세라믹의 유도물질로써의 잠재적 능력이 뛰어나기 때문이다 [6].또한 TiO2는 빛의 산란능력이 커서 백색안료로서, 또 모든 안료의 조색제로서 페인트산업에서 없어서는 안될 중요한 원료이며, 최근 그 반도체적인 특성이 알려지면서  고기능성 안료로서의 기능이 더욱 확대됨과 아울러 태양전지의 전극재료 등에 이르기 까지 새로운 용도로 개발되고 있다 [2,5].TiO2 의 기능성을 높이기 위해 SiO2를 복합화시키면, 분산성이 향상되고, 광촉매능을 억제하여 광안정성이 부여되는 특성으로 인해 고굴절재료 및 화장품, 도료, 전도성 분말등으로 사용되고 있다.본 연구에서는 졸-겔법을 이용하여 SiO2/TiO2복합 미립자를 제조하는 방법으로서, 이미 만들어진 TiO2 미립자에 Tetra Ethyl Ortho Silicate(TEOS)를 반응시켜 core-shell 구조를 갖는 복합 산화물 미분말을 합성하는 것을 목표로 하였다[4,7,8].

2. 실   험

먼저 Titania seed를 평량하여 B 플라스크에 넣고,암모니아수 와 증류수 그리고 에탄올을 넣은 후 교반한다. 교반은 magnetic bar 를 이용하였다. B 플라스크를 교반하는 동안 A 플라스크에는 에탄올과 TEOS(tetraethyl orthosilicate)를 각각 넣고약 5분간 교반한다.이 때 A 플라스크는 질소 분위기를 유지한다. B 플라스크를 감압한 상태에서 A 플라스크에 있는 TEOS(tetraethyl orthosilicate)와 에탄올의 혼합물을 cannula 를 통해 B 플라스크로 옮긴다.옮겨진 B  플라스크에  계속 질소를 불어넣으면서 교반한다. 반응 온도는 실온 (약 20℃) 이었고,반응시간은 약 1 시간 이었다.여기서 얻은 용액을 Liquid N2 trap을 이용하여 감압하에 약 1시간동안 건조 시켜서 분말을 얻었다.

3. 결과 및 고찰

3.1  TEOS 농도 변화실험

TEOS(Tetraethyl orthosilicate) 의 양 변화에 따른 입자의 크기및 형태를 알아보기 위해 TEOS 의 반응시 초기농도를 0.3M, 0.6M, 0.9M, 1.2M 로 변화시켜 실험하였다.TiO2 는 p-25(21nm) 를 사용하였고,Si/Ti 몰비는 100/1 이었다.TEOS 의 농도가 작은 경우, 즉 0.3M 와 0.6M 일때는 입자의 응집이 일어나지 않은 깨끗한 구형입자가 얻어진 반면 TEOS의 농도가 큰 경우 즉, 0.9M, 1.2M 의 경우에는 입자들이 응집되는 현상을 볼 수 있었다. 대체로 TEOS 의 농도가 커질수록 입자의 크기는 커지는 경향을 볼 수 있다 (0.3M 일때 크기 0.55μm, 0.6M 일때 0.9μm). 이것은 TEOS 의 농도가 높아지면 그만큼 초기에 가수분해되는 분자가 많아지며 충돌이 잦아져서, TiO2 seed 를 중심으로 성장하는 것 외에 입자들끼리 서로 뭉쳐서 불규칙한 형태로 성장하고 있음을 예상할 수 있다. 그러므로 단분산된 입자를 얻기 위해서는 TEOS 의 농도를 0.6M 이하로 유지해야한다고 볼 수 있다. 이 실험에서 얻은 TEOS 농도의 최적조건은 0.3M 이다.

3.2  암모니아 농도 변화 실험

TEOS 의 농도를 0.3M 로 고정시키고 암모니아의 농도 변화에 따른 입자의 크기 및 형태를 알아보기 위해 암모니아의 농도를 0.2M, 0.4M, 0.6M, 0.8M, 로 변화시켜 실험하였다. 암모니아의 농도가 커질때 입자의 크기가 커지는 경향이 있었으며, 입자의 형태도 구형에서 점점 변형이 일어나는 경향을 보였으므로 예상했던 결과와 일치하였다. 또한 본 실험에서 사용한 암모니아의 농도범위 (0.2-0.8M) 에서는  입자의 형태가 구형으로 유지되는 것을 볼수 있다.그러므로 작은 최종입자를 얻기위해서는 암모니아의 농도가 작을수록 좋았으며, 암모니아의 농도를 조절함으로써 최종입자의 크기를 조절하는 것이 가능하다고 볼수 있다.

3.3 SiO2/TiO2 비 변화 실험

TEOS 와 암모니아의 농도를 각각 0.3M 과 0.7M 로 고정시키고 TiO2 seed 의 양을 변화시키는 실험을 하였다. 여기서는 SiO2/TiO2 의 비를 40, 30, 20, 10 로 변화시켜 실험하였다.이 실험에서는 TiO2의양이 늘어나면 최종입자의 크기가 작아지는 경향을 보였다.이것은 seed 의 수가 증가할수록 TEOS 의 가수분해 및 축합에 의한 seed 의 성장이 여러개의  seed에 분산되어 일어나므로 각각의 seed 를 성장시키는 SiO2 의 양은 상대적으로 감소하여 최종입자의 크기가 작아진다고 설명될 수 있다.  반면에 TiO2 의 양이 작을때 ( SiO2/TiO2 =  40, 30 ) 입자의 응집이 더 많이 되는것을 볼 수 있었다. 이것은 seed 의 양이 매우 작을때 기존의 seed외에 TEOS 끼리 가수분해 및 축합되어 규칙성이 없는 입자가 생성된다고 할 수 있다. 그러므로 seed 의 양이 많을수록 크기가 작고 응집이 없는 입자를 얻을 수 있었다. 또한 SiO2/TiO2  가 감소 할수록 즉,TiO2 의 양이 증가할수록 입자내의 Ti 원소의 함량이 증가하는 경향을 보임으로써 예상했던 결과와 일치하였다.SiO2/TiO2 양에 따른 입자크기의 변화에 대한 SEM 사진과 입자크기의 변화및 성분분석에 대한 그래프를 각각 Fig.1과 Fig.2 (a) 에 나타내었다.

3.4  TiO2 seed 의 크기변화 실험

TiO2 seed 의 크기를 20.30,200,300nm 로 변화시켜실험하였다.TiO2  seed 의 크기가 큰 (200nm, 300nm)의 경우 그 최종입자에서의 Ti 원소함량이 정량적으로 검출되었으며, 상대적으로 작은(30nm) seed 를 사용한 경우 최종입자내의 TiO2 어렵다는 것을 알 수 있다. TiO2 seed 종류 및 크기 변화에 따른 최종입자의 크기 및 Ti 의 함량에 대한 결과 그래프를  Fig.2(b)에 나타내었다.

4. 결   론

4.1 입자크기

◈ TEOS 의 농도가 증가함에따라 최종입자크기가 커지는 경향을 보였다.

◈ NH3 의 농도가 증가함에따라 최종입자크기가 커지는 경향을 보였다.

◈ TiO2 seed 의 양의 감소에 따라 최종입자크기가 커지는 경향을 보였다.

◈ TiO2 seed 의 크기가 작아지면 최종입자크기가 커지는 경향을 보였다.

4.2 복합입자 내에서의 TiO2 seed 의 함량

◈작은크기의 TiO2 seed를 사용했을때 복합입자내에서의 Ti 양은 작았다.

그러므로 작은 입자를 seed 로 사용했을때 복합입자에서의 양을 조절하

기가 어렵다. 반면에 큰 입자를  seed 로 사용했을 때에는 복합입자 내

에서 Ti 의 원소함량이 일정하게 검출 되었다.

◈작은 seed를 사용하고,seed 의 양을 증가시켰을때 복합입자내에서의

seed 의 양이 증가하는 결과를 얻었다.

4.3  최적조건

작은 크기의 잘 복합된 분말을 얻으려면 TEOS 와 NH3 의 농도를 작을

수록, seed의 크기는 클수록 좋았다.

5. 참고문헌

1. C.J.Brinker  and G.W Scherer,Sol-Gel Science  , Academic Press

2. Larry L.Hench and Jon.K.West, Chemical Processing of Advanced Materials  ,

Wiely Interscience

3. R.K.Iler ,  The Chemistry of Silica  , Jhon Wiely (1979)

4. W.Stober , A.Fink , E.Bohn ,J. Coll.Interface Sci. 26 (1968)

5. Larry L.Hench and Jon.K.West , Chem. Rev. 90 (1990)

6. Young-Joo Kim and Lorrain Falter Francis,J.Am.Ceram.Soc.,76(3) (1993)

7. W.T.Minehan and G.L.Messing,J. Non-Cryst. Solids , 121 (1990)

8. B.E.Yoldas , J. Mat. Sci., 21 (1986)