제올라이트5A와 활성탄에 대한 CH4와 CO의 흡착평형

이영준, 양재영,이창하

연세 대학교 공과대학 화학공학과

Adsorption equilibrium of CH4 and CO on zeolite 5A and Activated carbon

Young-Jun Lee, Jaeyoung Yang, Chang-Ha Lee

Dept. of Chem. Eng., Yonsei University, Korea

서론

흡착은 분리 공정 중 매우 경제적이며 효율적인 단위 조작으로써 저급 탄화수소로부터 메탄. 에틸렌 등의 정제, 또는 천연가스 및 정제 가스 흐름으로부터 LPG 회수, 유분 분해 가스로부터 올레핀의 분리, 탄화수소 혼합기체에 희박하게 섞여 있는 아세틸렌 및 다른 석유화학 성분의 분리 등 많은 분야에 이 흡착분리공정이 응용되고 있다[1,2,3]. 또한 1960년대 제올라이트 분자체(zeolite molecular sieve)에 의해 기존의 분리하기 힘든 물질을 분자 크기에 따라 고 선택적으로 분리 정제하게 됨에 따라 첨단 분리기술로 각광을 받고 있다. 최근에는 연소 시스템의 향상 등을 위한 공기로 부터 산소의 효율적 분리, 반도체용 초고순도 수소, 산소 기체의 공급 및 CFC, PCB 등의 환경오염 물질 제거 등 다양한 분야에 응용이 기대되고 있다. 그러나 흡착분리공정 분야는 이론보다는 응용이 앞섰으며 기초 이론이 정립되어 있지 않고, 흡착 공정의 모사(simulation)와 설계를 위해 필요한 혼합물의 흡착 평형 데이타도 문헌상에 한정되어 있어 흡착 공정의 다양한 응용을 저해하고 있다. 따라서 복잡한 흡착 실험을 최소화 하기 위해 측정이 비교적 간단하고, 정확한 단일 성분에 대한 흡착 평형 데이타의 상관관계로 부터 실험에 의하지 않고 혼합물의 흡착 평형 데이타를 예측할 수 있는 방법의 개발에 상당한 관심이 집중되고 연구가 이루어지고 있다[4,5]. 또한 흡착 공정은 일반적으로 단일성분 및 다성분 혼합기체의 흡착 평형에 관계된 현상을 포함하고 있는데 문헌상에는 순수성분의 흡착 자료를 일부 찾아볼 수 있으나, 다성분계에 대한 흡착 평형 자료는 그리 많지 않은 형편이다. 더구나 대부분의 흡착 공정들은 고압하에서의 단일성분 및 다성분 흡착평형자료를 필요로 하지만 몇몇의 연구[6,7,8]를 제외하고는 고압하에서의 흡착 평형 데이타들이 부족할 뿐만 아니라 이러한 문헌상의 자료 역시 적용할 범위가 국한되어 있는 실정이다.특히 다성분계에 대한 흡착 평형자료의 습득은 구성 성분의 조성, 온도, 압력 그리고 흡착제의 특성 등에 의존하기 때문에 많은 시간과 해석을 요구하며 성분의 수가 증가함에 따라 구성계의 흡착 평형을 평가하기 위해 측정해야 할 가지 수는 더욱더 증가하는 번거로움이 있기 때문에 단일성분과 혼합물 흡착 자료간의 상관관계 규명 및 예측을 위한 흡착 평형 모델이 중요하게 된다. 본 연구에서는 이성분 혼합물계(CH4/CO)에 대해 기존 모델식 중에서 Langmuir, Langmuir-Freundlich, 빈자리 용액 모형(VSM), 이상용액이론(IAS), 비이상용액이론(NAS)등으로 평가한 결과를 도출하였다. 이에 더하여 점유율에 따른 흡착열의 크기와 변화에 대한 정보는 흡착표면과 흡착상의 특성에 관한 유용한 정보를 제공해 주는데, 등량흡착열은 등량흡착 등온선으로부터 Clausius-Clapeyron 식을 사용하여 구하게 되며, 이 결과는 흡착분리공정시 흡착탑의 에너지 수지에 필요한 데이타 제공에 기여할 수 있다.

실험

본 실험은 293K, 303K, 313K 의 온도와 20atm이하의 압력에서 행하였으며, 각 온도와 압력에서 zeolite5A와 활성탄에 대한 CH4와 CO의 평형 흡착량을 구하였다. 흡착제로 사용한 성형 zeolite5A(Grace & Davison Co.)는 20%의 binder를 포함하며, 평균반경 1.57mm(4-8mesh)의 구형이고 320℃에서 6시간 이상 활성화 시켰다. 입상활성탄(Calgon Co.)은 평균 사이즈가 16-20mesh이고 150℃에서 3시간 이상 활성화시켰다. 흡착질은 순도 99.9%의 CH4와 CO를 사용하였다.

본 실험에서는 고압의 흡착평형을 측정하기 위해 부피 측정법(gravimetric method)을 이용하였고, 실험장치는 Fig. 1에 나타내었다. 실험장치내 압력은 loading cell과 adsorption cell에 각각 직접 연결한 pressure transducer(Heise Co.)로 측정하였고, cell내의 압력과 온도는 일정시간 간격으로 interface를 통해  computer에 입력되었다. valve들과 연결line을 포함한 모든 실험장치는 항온조를 이용하여 등온상태가 유지되도록 하였다.

결과 및 토론

Fig. 2와 Fig. 3은 zeolite5A에 대해, Fig. 4와  Fig. 5는 활성탄에 대해 CH4와CO의 흡착등온선과 Langmuir, Langmuir-Freundlich, Wilson-Vacancy Solution Model에 의한 예측치를 같이 나타내고 있다. 그림에서 볼 수 있듯이 온도가 낮을수록 그리고 압력은 높을수록 흡착량이 증가함을 알 수 있다.  두 순수성분의 흡착평형 결과는 비선형회귀법을 이용하여 각 모델에 대한 parameter를 구했으며, 각 모델의 예측치와 실험치와의 차이를 average relative error(%)로 계산하였다.  이 경우 Langmuir 모델은 평균 2.89%의 오차를 보였으며 저압 영역에서는 실험치 보다 높게 고압 영역에서는 실험치 보다 낮게 예측하였다. Langmuir-Freundlich 모델은 평균0.83%의 오차로 높은 정확도를 보였으며, Wilson-VSM은 평균 2.16%의 오차를 보였다. 결과적으로 Langmuir모델보다 매개변수가 더 많은 Langmuir-Freundlich 모델에 의한 예측치가 더 정확함을 알 수 있었으나 Wilson-VSM의 경우 예상보다 큰 오차를 나타내었다.

이상용액 이론의 경우 순수기체 흡착에 대하여 이상기체 거동을 가정함으로써 순수기체 등온곡선으로부터 전개압을 계산하는데 사용할 수 있는 다음 식을 얻을 수 있고,

µ § ----------(1)

이식을 적분하기 위해서 가장 간단한 모델인 Langmuir 모델식을 사용하였으며 이 경우 전개압은 다음과 같이 표현된다.

µ § ---------(2)

NAS 이론은 전개압을 계산하기 위하여 IAS이론과 마찬가지로 Langmuir 모델식을 이용하였으며 혼합성분의 데이타를 이용하여 흡착상 조성을 가장 잘 예측하는 활동도 계수를 주는 세개의 parameter를 IMSL의 UNLSF 비선형회귀법을 이용하여 구하였다.

Fig. 2∼Fig. 5에서 볼 수 있듯이 활성탄에 대해서는 CH4가 CO보다 강한 흡착특성을 보여주었고 zeolite 5A에 대해서는 두 성분이 거의 비슷한 흡착특성을 보이고 있으나 저압 영역에서는 CO가 고압 영역에서는 CH4가 선택성이 약간 큰 경향을 나타내었다.

참고문헌

1.	Kulvaranon, S., Findley, M.E.,and Liapis, A.I., Ind. Eng. Chem. Res., 29, 106(1990)

2.	Kaul, B.K., Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev., 23, 711(1984)

3.	Costa, E., et al., AIChE J., 31, 982(1985)

4.	Suwanayuen, S.S., and Danner, R.P., AIChE J., 26, 68(1980)

5.	Kaul, B.K., and Sweed, N.H., “Fundamentals of adsorption”, New York, Eng.

Foundation, p249(1984)

6.	Loughlin, K.F., Hasanian, M.A., and Abdul Rehman, H.B., Ind. Eng. Chem. Res.,

29, 1535(1990)

7. Miler, G.W., Knabel, K.S., and Ikels, K.G., AIChE J., 33, 194(1987)

8. Ritter, J.A., and Yang, R.T., Ind. Eng. Chem. Res., 26, 1679(1987)