양이온교환막을 통한 수소분리에서 질소의 투과에 관한 연구

최호열, 이한규, 최경환, 이승재*, 설용건, 이태희

연세대학교 화학공학과,

*Brookhaven National Laboratory

A Study on Nitrogen Permeation in Hydrogen Separation

through Proton Exchange Membrane

H.Y.Choi, H.K.Lee, K.H.Choi, S.J.Lee*, Y.G.Shul and T.H.Lee

Department of Chemical Engineering, Yonsei University,

*Department of applied science, Brookhaven National Laboratory

서론

전기화학적 막분리법은 압력차를 구동력으로 하는 일반적인 막분리법과는 달리 이온교환막을 이용하며 전위차를 구동력으로 하므로, 선택성이 매우 뛰어나며 효율이 높고, 희박한 기체의 분리에 효과적이라는 장점이 있으나, 전기화학적으로 활성을 지닌 수소, 산소 등만이 분리가 가능하다는 제한이 있다. 그 중 가장 활성이 큰 수소가 우선적으로 분리의 대상이 되었다.

본 연구에서는 양이온 교환막 연료전지(PEMFC)로부터 응용되는 전기화학적 막분리장치를 이용하여, 수소/질소 혼합기체로부터 수소분리 실험을 수행할 때, 분리된 수소중 미량의 질소가 검출되면서 수소의 순도를 저하시키게 된다. 따라서 양이온교환막을 통한 불순물인 질소의 투과 원인을 전기화학적 반응, 수분의 영향 및 온도와 압력에 대한 영향의 측면에서 연구하였다.

실험

본 연구에 사용된 연료전지용 전해질인 양이온교환막은 Du Pont사의 NafionÒ 115를 사용하였다. 이를 3% H2O2용액에서 1시간동안 끓여서 유기불순물을 제거하였으며, 증류수에서 1시간씩 두번 끓여서 H2O2를 세척하고, 0.5M H2SO4용액에서 1시간동안 끓여서 금속불순물을 제거한 후, 다시 증류수에서 1시간동안 2번씩 끓여서 전처리를 하였다. 전극은 Globe Tech사의 상용전극(Vulcan XC-72 carbon black에 20wt.% 0.4 mg Pt/cm2 담지)을 사용하였다. 전극내의 3차원 반응면적을 증가시키기 위하여 5wt.% NafionÒ solution(Aldrich Chemical Co.)을 전극표면에 붓으로 칠하였으며, 전극에 잔류하는 NafionÒ solution의 용매로 사용된 isopropyl alcohol과 물을 제거하기 위하여 80°C에서 2시간동안 건조시켰다. 전처리된 막과 5cm2으로 제작된 전극을 120°C, 120atm으로 3분간 hot pressing하여 M&E assembly를 제작하였다.

측정장치는 Fig. 1.과 같이 기체 혼합부, 가습장치, 단위셀, 전류공급장치 및 배출기체 분석장치로 구성된다. 각 기체는 mass flow controller(Teledyne Hastings-Raydist Co.)에 의해 유량이 조절되면서 혼합시키게 된다. 단위셀로의 전자의 공급과 제거는 Battery charge-discharge tester(IMACE engineering Co.)를 사용하였으며, 이때 battery tester에 연결된 IBM-PC를 이용하여 전류-전압특성을 측정하였다. 배출부에는 back pressure regulator(44-2300, Tescom Co.)를 연결하여 도입기체의 압력을 조절하였으며, gas chromatograph(680A, 영인과학)를 on-line시켜서 생성수소의 순도를 확인하였다.

Fig. 1.  Schematic diagram of gas separation system.

결과 및 토의

Fig. 2.는 전류밀도와 생성수소의 순도를 나타낸 것이다. 전류밀도가 증가할수록 생성수도의 순도는 증가하는 경향을 나타내며, 운전조건 70°C, 1atm일때, 전류밀도 900 mA/cm2에서 99.78%의 순도를 보였다. 이는 양이온교환막을 통하여 순수한 수소이온만이 전달되는 것이 아니라, 미량의 질소가 투과되기 때문이다.

Fig. 2.  Product purity vs. current density(70°C, 3atm).

Fig. 3.은 전류밀도와 분리된 수소량 및 질소의 투과량을 나타낸 것이다. 전류밀도가 증가하게 되면 전기화학적 반응에 의해 분리되어 음극에서 발생되는 수소량은 선형적으로 증가하게 되지만 질소는 전류밀도에 무관하게 일정량이 투과하게 된다. 따라서 전류밀도가 증가할수록 수소의 발생량은 증가지만 질소투과량은 일정하게 되므로 높은 전류밀도에서 일정량의 질소에 대한 수소의 발생량이 상대적으로 증가하게 되므로 높은 순도를 나타낸다.

Fig. 3.  H2, N2 flux vs. current density(70°C, 3atm).

Fig. 4.  Nitrogen flux vs. current density(70°C).

Fig. 4.는 전기를 주지 않은 상태에서 압력에 따른 질소의 투과량을 나타낸 것이다. 막을 가습하였을 때는 압력이 증가함에 따라 질소의 투과량이 증가하는 경향을 나타낸다. 그렇지만 막이 건조한 상태에서는 막양단의 압력차를 4atm까지 증가시켜도 막을 통하여 질소가 투과되지 않는다.  즉, 막이 가습되었을 경우에만 불순물인 질소가 투과하게 된다.

참고문헌

1. Winnick, J. : Chemical Engineering Process, 86(1),41(1990).

2. Rousseau, R.W., “Handbook of Separation Process Technology”, Wiley, N.Y., 1987.

3. Sedlak, J.M., Austin, J.F. and LaConti, A.B. : Int. J. Hydrogen Energy, 6, 45(1981).

4. Zempachi Ogumi, Tohru Kuroe and Zen-ichiro Takehara : J. of Electrochemical Soc.,

132, 2601(1984).