Pulse Electrodeposition방법에 의한 고분자 전해질형 연료전지의

전극제조 및 특성화

김한성, 박영준, 최경환, 이승재*, 이태희

연세대학교 화학공학과,

*Brookhaven National Laboratory

Fabrication and Characterization of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell

using Pulse Electrodeposition Method

H.S.Kim, Y.J.Park, K.H.Choi, S.J.Lee and T.H.Lee

Department of Chemical Engineering, Yonsei University

*Department of applied science, Brookhaven National Laboratory

서론

고분자 전해질형 연료전지는 저온운전이 가능하며 전지안에서의 부식문제가 없고 높은 에너지 효율 및 전류밀도를 나타내며 전지의 제조가 간단하다는 장점이 있다. 또한, 최근에는 환경오염에 적극대처하고 가까운 장래에 석유자원의 고갈로 인한 청정에너지원의 필요성으로 인해 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 이러한 장점에도 불구하고 전해질로서 고가인 이온교환막이 필수적으로 요구되며 귀금속 백금 촉매의 사용으로 초기 투자비가 많이 든다는 단점이 있다. 따라서 미국, 일본등에서는 전극개발을 위해서 백금의 이용률을 높이고 담지량을 낮추며 성능을 향상시키기 위한 연구가 진행중이다. 백금의 담지량을 낮추기 위해서 고려해야 될 점은 백금입자의 크기를 줄이므로서 유효 표면적을 증가시키는것이고 다른 하나는 모든 백금입자가 전해질과의 직접적인 접촉으로 이온전도의 통로를 유지하는 것이다. 그동안 작은 백금입자를 만들기 위해서 표면적이 큰 탄소입자에 백금을 입히는 colloidal법이 사용되어 왔다. 탄소는 nucleation sites를 제공하므로써 높은 분산도와 작은 입자를 만들수 있었다. 하지만 이 경우, 백금 입자가 촉매층 전체에 고르게 퍼져 있기 때문에 전해질인 고분자막과 직접적인 접촉을 하지 못하는 백금은 활성이 없는 촉매로서 전극의 생산비용만 증가시키는 결과를 나타낸다. 이를 피하기 위해서 전해질용액을 전극 표면에 입힘으로써 촉매와 전해질과의 접촉면적이 증가하여 백금의 이용률이 높아지지만 그 양이 지나치면 오히려 전극에서 반응물의 접근을 방해하여 성능에 역효과를 미치게 된다. 따라서 현재 전해질과의 접촉이 좋은 전극 표면에 선택적으로 유효표면적이 큰 촉매가 고르게 분산된 전극개발이 진행되고 있다. 이중 elecrodepositon에 의한 촉매담지법은 계면의 접촉성질이 우수하며 촉매이용률이 높아 백금 담지량을 줄일 수 있다.

본 연구에서는 electrodeposition의 여러 조건을 변화시키므로써 제조변수에 따른 막-전극 어셈블리의 성능 및 저항을 측정하였다. 또한 SEM 과 Pt scanning을 통한 전극구조를 살펴보았다.

이론

종래의 직류도금에서는 전기적인 도금 변수로서 전류밀도 만을 변화시킬 수 있으나 펄스 도금에서는 duty cycle (%) = ton/(ton +toff) * 100, current -on time, currtent-off time, 최대 전류밀도, 등을 변화시킬 수 있다. 정상적인 직류도금에서는 음극에 근접한 용액층에서 전착이온이 고갈되는데, 전류밀도가 증가함에따라 한계전류밀도에 도달하게 된다. 이 한계 전류밀도에서는 도금층 물성개선에 한계를 나타낸다. 하지만 펄스일 경우에는 고갈된 이온이 current - off 시기동안 도금표면층으로 재확산활 수 있는 기회를 주어 직류도금에 비해 고전류밀도에서 전착이 가능하다. 예를 들어 평균 전류밀도가 동일한 조건에서 10% duty cycle일 때 펄스도금의 최대 전류밀도는 직류도금의 전류밀도에 비해 10배로 증가시킬 수 있으므로 도금층의 물성이 크게 변화될 수 있다. 도금층의 핵생성 속도I는 식(1)과 같다.

I = k1exp(-k2/η2)			 (1)

여기서k1, k2는 상수이며 η는 과전압을 나타낸다.

Activation-controled 전착반응시에 직류도금의 음극과전압은 식(2)와 같으며, 펄스 도금시의 과전압은 식(3)으로 표시할 수 있다.

ηdc = η0ln(idc/i0)			(2)

ηpc = η0ln(ia/i0) +η0ln(P+1)	(3)

P = toff/ton, idc =ia, ipc>idc, ηpc = ηdc +η0ln(P+1)

따라서 펄스 도금에서 음극 과전압은 직류도금에 비해 η0ln(P+1)만큼 증가될 수 있으므로 핵생성 속도식 (1)에 의해 핵생성 속도가 증가되어 도금층의 결정립이 미세화될 수 있다.

실험장치 및 방법

전극 제조순서는 carbon cloth를30 wt.% PTFE 로 발수처리하고 300℃ 에서 2시간동안 건조한다. Carbon black vulcon XC-72와 알콜, 그리고 결합제로서 테프론을 탄소 질량비로 30% 첨가하여 잉크를 만들고 이를 cloth에 brushing하였다. 그리고 이를 200℃ 에서 2시간동안 건조시킨다. 그후5 wt.% Nafion( solution(Aldrich Chemical Co.)을 1.9 mg/cm2 첨가한 후 80℃ 에서 1시간 건조시킨다. 이 전극에 촉매를 eledtrodeposition으로 입힌다. 전해질은 H2PtCl6을 10 g/l로 사용했다.이 전극을 Nafion 115 와 120℃, 120 atm에서 3분간 hot pressing한다. 전지와 가습기의 온도는 온도 조절기에 의하여 제어되며 반응압력은 기체의 배출구에 연결된 back-pressure regulator(44-2300 series, Tescom Co.)에 의하여 조절하였다. 한편 수소와 산소의 전기화학 반응에 의하여 발생된 전류는 전류 집전체에 연결된 potentiostat(PAR 273, EG & G)로 측정하였다. 단위전지의 성능은 공급된 수소와 산소의 유량 200 ml/min, 온도 70℃, 압력 1~3 atm 범위에서 측정하였다.

도금의 조건을 변화시키기 위하여 pulse generator를 이용하였다. 이때 on time과 off  time을 1s에서 100μs 까지 변화시켰으며 duty cycle은 0.5를 기준으로 하였다. 적용 current는 10 mA 에서 100 mA 까지 변화시켰다.

제조변수에 따른 백금 담지량을 계산하기 위하여 eledtrodeposition 하기 전의 전극을 90 ℃ 에서 24시간 건조시킨 후의 질량과 eledtrodeposition 후의 전극을 같은 온도에서 24시간 건조후의 질량차이로 계산하였다.

막-전극 어셈블리의 저항은 Lock-in amplifier(PAR Model 5210, EG & G)를 사용하여 단위전지 운전 중 700 mV의 정전위에서 측정하였다. 기준전극과 상대전극은 수소전극에, 작동전극은 산소전극에 각각 연결하여 측정 주파수 범위 8mHz 에서 15kHz에서 진폭 10mV로 측정하였다. 촉매의 분산도를 화학흡착장치( Chemisorb 2700(Micromeritics Co.)으로 알아 보았다.

결과 및 토의

Pulse 조건은on time 과 off time을 각각 100 ms, duty cycle 은 50%로 고정하고 current 는 30 mA , cycle 수를 600회, 15

76회, 2700회를 가했다. 그 성능곡선을 Fig. 1에 나타내었다. 각각의 경우 도금효율은 약 25~35% 정도였다. 백금의 양이 많아질수록 성능이 증가하였으나 단위 면적당 0.78 mg의 경우에는 오히려 단위 면적당 0.34 mg 보다 낮은 성능을 보였다. 이는 도금의 양이 일정량 이상이 되었을 때 도금층이 두꺼워지면서 성능이 떨어지는 것으로 생각된다.

가해준 총 전하량은 4 C/cm2, duty cycle은 50% 일 때 current를 10 mA, 50 mA, 100 mA를 적용하였을 때의 성능 결과를 Fig. 2에 나타내었다. 같은 전하량을 100 mA로 가했을 때 오히려 성능이 감소하였는데, 이는 100 mA의 경우 전극에서 강한 수소 기체가 발생하면서 전극 표면의 탄소가 유실되었기 때문이다. 따라서 증착된 백금은 탄소와 함께 다시 용액으로 유실되어서 성능이 감소하였다. Pulse 로 도금했을 경우의 표면을 Fig. 3에, DC로 도금했을 경우의 표면 형태를 Fig. 4에 나타내었다. 도금된 후의 전극은 pt scan 으로 pt 가 표면에만 집중적으로 존재함을 Fig. 5에서 알 수가 있다. 수소 chemisorption에서 분산도는 DC 의 경우 60 % 를 나타내었다.

µ

Fig. 3.   SEM view of platinum particles    Fig .4.  SEM view of platinum particles

for pulse electrodeposition.               for direct electrodeposition.

Fig. 5.  Linear mapping of platinum along the cross section

of the electrode.

참고 문헌

1. N. R. K Vilambi, E. B. Anderson, and E.J Taylor, U.S. Pat. No. 5,084,144

(Jan. 28, 1992)

2. 김종상, 송락현, 변수일 :  Journal of the Metal Finishing Society of Korea ,

Vol. 21 , No 1. March 1988.

3. S. Toschev and I. Markov : Electrochim. Acta, 12(1967), 281.

4. Masahiro Watanabe, Haruhiko Sei and Paul Stonehart : J. Eledtroanal. Chem.,
  261(1989), 375-387.

5. J. L. Zubimendi, L. Vazques, P. Ocon, J. M. Vara, W. E. Triaca, A. J. Arvia :

J. Phys. Chem., 97(1993),5095-5102.