은 입힌 세라믹 분말을 이용한 채소의 항균적 성장촉진

김광섭, 배경운, 박찬영

전남대학교 공과대학 정밀화학과

Disinfecting Growth Escalation of Vegetables via Silver Coated Ceramic Powder.

Kwang-sub Kim, Jeung-un Bae, Chan-young Park

Department of Fine Chemical and process Engineering College of Eng.

Chonnam National University ,Kwangju 500-757, Korea

서   론

약한 에너지인 원적외선으로 식물의 성장을 조절하려는 시도가 오래전부터 있어왔다. 그 시도들중에서도 원적외선 방사세라믹을 에너지 공급원으로하여 이 세라믹분말을 토양과 섞어서 식물의 성장을 촉진시키는 시도가 있었다. 한1,2)등은 원적외선을 방사하는 것으로 알려진 알루미나계 세라믹을 기계식 벼 이양상토에 혼합하면 어린 벼 줄기의 길이가 8일후에 뚜렷이 증가함을 실측하여 육묘일수를 단축하는 데 성공하였다. 한편 정3,4)등은 연자성세라믹을 상추와 토마도의 발아 ,유묘 등에 이용하여 효과를 보았다. 그는 발아상의 온도를 면밀히 측정하여 이들 효과가 세라믹으로 인한 온열작용에 의한 것이라고 생각하였다.

한편 19세기 말 Carl von Nageli는 미량의 구리나 은이 조류를 사멸시킨다는 것을 발견하였는데, 이 발견이래 은을 이용하여 여러 세균들에 대한 항균력을 높이려는 시도가 뒤를 이었다.5)  은의 항균력이 어떠한 경로로 항균력을 나타내는지에 대해서는 여러 가지 학설이 있으나, 전자이동에 의한 산화 또는 환원력이라는 설과 은자체가 핵산과 결합하여 핵산의 생명력을 저해시킨다는 설, 그밖에 세포막에 은이 직접 작용한다는 설등이 있다. 이러한 설들의 근거가 무엇이든 간에 일본의 Oya등은 물에있는 대장균과 Staphylococcus aureus에 대하여 은이 항균력이 있다고 보고 하였고6) Abe등은 구강내의 Candida albicans IFO1385,  Staphylococcus aureus FDA209P, Pseudomonas aeruginosa KM338등의 균들에 대하여 은처리한 구강용 실(Dental floss)이 효과가 있음을 입증하였다.7)

본 연구는 은이 항균력이 있다는 것이 여러사람에 의해 증명된바 있으므로 이 은의 항균력을 세라믹의 생리촉진기능과 서로 도움이 되는 방향으로 조합하여 항균적 성장촉진을 기하고자 하였다. 성장촉진용 세라믹으로서는 원적외선 방사능이 있다고 알려져 있는 연자성 세라믹을 택하여 이를 직접 실험실에서 합성하였고 이 합성된 세라믹에 의한 식물 성장촉진 여부를 확인하고, 세라믹분말에 은의 함유량을 달리하여 은입힌 세라믹과 안입힌 세라믹이 무우씨나 콩나물들과 같은 식물의 성장에 미치는 영향들을 시험하였다. 또 한편으로는 실제 토양에서 식물의 생장에 영향을 미치고 있는 미생물과의 관계를 알아보기 위해 Rhizoctonia solani, Pseudomonas cepacia 등과 같은 대표적인 병원균및 길항균에 대해 항균능력여부를 시험 평가하였다.

실  험

1) 균주

본 실험에서 사용한 균주는 Rhizoctonia solani(AG2-2(ⅢB))로 잔디 연구소로부터 분양받았으며  Pseudomonas cepacia (KCTC 2475)는 유전공학연구센타로부터 분양 받았다. 배지는 R.solani의 경우 PDA(Potato Dextros Agar)고형배지에서 배양하여 실험하였고 P.cepacia는 묽은 감자국물(Potato broth)을  사용하여 28 C 진탕배양기에서 배양 실험하였다.

2) 생리활성세라믹의 제조

전자파 흡수능이 좋은 것으로 알려진 연자성 세라믹은 Okutani8)의 보고를 토대로 하여 산화제이철(57wt%), 산화망간(10wt%), 산화아연(16wt%) 및 산화마그네슘(17wt%)을 원료로 하였다. 이들을 무게비율로 칭량한 다음 분말들을 분쇄 혼합하였다. 이 혼합물을 증류수와함께 혼합물대 증류수비 1대 1.5  비율로 혼합한 다음 볼의 무게 2에 대하여 혼합물 2.5의 비율로 2시간 습식혼합 분쇄하였다. 혼합분쇄된 시료는 110 C로 유지시킨 항온건조기에서 48시간 동안 건조시켜 수분을 제거하였다. 건조된 덩어리를 분쇄하여 70mesh의 체를 통과 시킨 다음 이 분말을 도가니에 넣어 1250 C에서로 3시간 소성하였다.. 이것을 다시 습식Ball Milling 방법을 사용하여 2시간동안 분쇄하였다. 분쇄한 시료는 항온건조기에서 110 C로 충분히 건조시켜 준비하였다.

이 준비된 시료는 체에 넣고 쳐서 38um- 58um크기 분말을 시료로 실험에 사용하였다.

3) 세라믹의 생리활성실험

*무우씨 발아실험

세라믹분말이 식물성장을 촉진시키는지를 알아보고자 무우씨 발아 실험을 하였다. 먼저 직경 10㎝인 배양접시에 솜을 얇게 깔고 나서 그 위에 세라믹분말 1g을 고르게 뿌린다음  준비된 진주대평무우씨(서울종묘:No VR-To-14)  20개씩의 무게를 칭량하여 세라믹분말이 깔려있는 배양접시에 등간격으로 놓은 후 물15ml을 주었다. 또 다른 하나는 같은 조건에서 세라믹분말만을 제외시켰다. 이 두가지 배양접시를  30 C의 항온조에 넣고 무우씨 발아와 성장을 비교하여 관찰하였다.

*콩나물 성장실험

일반수퍼에서 시판되는 콩나물을 구입하여 약 40g씩 무게를 칭량하여 준비한후  250ml 플라스틱병에 넣고 물을 2/3정도 채운후  세라믹30g넣은 것과 넣지 않은 것을 실온에서 배양하였다. 이 배양한 콩나물을 72시간 후에 꺼낸 후 무게변화량을 칭량하여 세라믹 분말이 콩나물 성장에 미치는 영향을 조사하였다.

4) 은처리 세라믹의 항균적 성장실험

균사체를 형성하는 R.solani 균주는 Colony수를 세는 방법을 통해서는 항균력에 대한 결과를 알아볼수  없으므로  PDA(potato dextros agar)고형배지에서 대치배양시험하였다.  먼저 함량별로 은처리된 세라믹분말을 Fig. 3의 a), b), c)와 같이 한정된 면상에 0.1g가량 뿌린 다음  R.solani 균주포자를 세라믹이 뿌려지지 않은 면위에 접종하여 이 균주가 3일후에 은처리세라믹분말이 도포되어 있는 곳 위로 퍼져나가는 지를 관찰하였다.

P.cepacia는 250㎖의 삼각플라스크에 묽은감자 국물(Potato broth)를 만들어 균을 백금이로 접종한 후 28 C의 진탕배양기에서 배양하였다. 활성이 가장 좋게 보여지는 15시간 후, 이곳에 은함량을 달리하여 제조한 은처리 세라믹분말을 0.1g, 0.2g, 0.5g씩 각각 집어 넣고 진탕배양기에서 다시 배양하여 시간별로 시료를 100ul채취하였다, 채취한 시료는 다시 멸균증류수로 희석한 후 PDA고형배지에 접종하여 그 위에 나타난 Colony의 수를 세는 Colony forming units(CFU)방법에 의해 균의 사멸여부를 조사하였다.

결과 및 고찰

1) 생리활성세라믹의 생리활성능력

30 C 로 유지된 항온조에서 72시간동안 발아와 성장을 거친 20개의 무우유묘무게를 초기 무우무게로 나누어 표준화 시킨 값을  Fig. 1에 실었다. 이 무우는 72시간에 세라믹분말이 없는 상태에서 자란 무우 유묘에 비하여 24.0%의 성장촉진효과를 나타내었다. 콩나물도 무우씨의 발아와 마찬가지로 세라믹을 첨가하여 배양한 쪽이 5.1%이상의 성장률을 나타내었다.(Fig. 2)

2) 항균능력

실험에 사용된 은처리세라믹분말에  함유된 은함량을 EDX(Electronic Diffraction X-ray)분석한 결과는 Table. 1와 같이 담지액의 약 60% 정도로 담지된 것을 알수 있다.

은함량을 달리한 세라믹분말을 R.solani균주에 대해 항균능력을 실험한 결과는 Fig. 3에서 보는 바와 같이 0.5% 질산은수용액에 담지시켰던 세라믹은 균사의 진행을 막지 못하였고, 1.0%, 2.0% 질산은처리한 세라믹분말의 경우 세라믹 분말 주위와 R.solani균주와의 사이에 명확한 경계면이 나타나는 것으로 보아 1.0% 질산은농도에서 세라믹 분말이 항균능력을 보임을 알수 있었다.

P.cepacia의 경우 Colony수를 셈한 결과 Fig. 4에서 볼수 있는 바와 같이 계속해서 Colony수가 시간별로 감소하는 추세를 보였다. 은처리 세라믹분말을 0.1g, 0.2g씩 각각 넣어 실험하였을 경우 그 감소비율은 미비하지만, 은처리 세라믹 분말의 양이  0.5g인 경우에는 균주가 급격히 감소하였다. 특히 질산은 2%용액에 담지시켰던 세라믹 0.5g이 25ml의 배지에 있을 경우에는 5시간 경과 후에는 균의 수가 급격히 감소하는 것을 보여주어 1.0% 및 2.0%  이상의 농도에서는 은처리한 세라믹이 이 균에 대하여 항균능력이 있음을 알수 있었다. 이와 같은 사실을 미루어 볼때에 함량을 달리하여 은처리한 세라믹으로 그 투여량을 적절히 조절한다면  길항미생물은 보호하고 병원균은 퇴치시키면서 식물의 성장을 촉진시킬 수  있는 가능성을 기대할수 있었다.

3) 은처리한 생리활성세라믹의 생리활성결과

은처리한 세라믹분말로  무우씨를 발아 시킨 결과는 Fig. 5와 같다. 역시 1% - 2%수용액에서은처리한 세라믹분말이 무우씨발아에 상당한 성장촉진을 보여주고 있어서 72시간동안 약 36.9%의 증가율을 보였다. 무우씨 발아 증가율은 은처리 하지 않은 세라믹분말로 키웠던 증가율 24%에 비해 약 13% 정도 증가 한것에 불과하지만 무우씨유묘의 뿌리모습이 훨씬 건강하고 길어서 건강한 무우로 성장할수 있는 가능성이 높아졌음을 육안으로 확인 할수 있었다.

참고문헌

1.韓忠洙, "세라믹의 상토혼합에 의한 벼유묘의 생장효과", 49(1995).

2.정순주, "Bioceramic의 농도별 처리가 상추와 토마토의 발아에 미치는 영향",

전남대학교 논문집37편, 92(1992).

3.Richard C.Tilton , Bernard Rosenberg, "Reversal of the silver inhibition

of microorganism by agar", Applied & Envi. Microbiology 35(6), 1116(1994).

4.A.Oya,M.Kimura,T.Sugo,A.Katakai, "Preparation of pitch-based antibacterial

carbon fiber", Carbon 32(1), 107(1994).

5.S.Ohashi, K.Yamamoto, M.Aono, T.Kobuko, I.Yamachi(1995), "Antibacterial

activity of silver ion implanted into silver filler", J Dent Res 74(3), 968(1995).

6.Okatani, フ=ライト, 丸養株式會社(1986).

7.유의연, "은촉매상에서 에틸렌의 산화반응" 박사학위논문, 한양대학교.

Table. 1 Contents of silver  in ceramic powder from Electrocnic  Diffraction X-ray

.

| AgNo3 solution conc.(wt%) impregnated | Ag cont.(wt%) after furnace cure at 350 C |
| --- | --- |
| 0.5 | 0.34 |
| 1.0 | 0.58 |
| 2.0 | 1.23 |