H2/CO2 혼합기체로부터 수소분리를 위한 전극제조

이한규, 최경환, 한재성*, 이태희

연세대학교 화학공학과,

(주)유공 대덕연구소*

Fabrication of Electrode for H2 Separation from H2/N2 Mixed Gas

H.K.Lee, K.H.Choi, J.S.Han* and T.H.Lee

Department of Chemical Engineering, Yonsei University

Taedok Institute of Technology, Yukong Limited*

서론

최근 들어 국내 및 세계시장에서 수소 수요는 석유화학 공업 분야에서 석유 공급 구조의 중질화 및 엄격한 환경 규제 등의 이유로 Hydro-cracking, Hydro-refining, Hydro-treating 등 수소를 사용하는 공정들이 도입됨으로 인해 날로 증가하고 있다. 또한 연료, 반도체 제조, 금속의 열처리 등의 새로운 분야에서도 수요가 창출되고 있어 장기적으로 수소 수요는 더욱 급증할 것으로 기대된다. 우리나라의 경우 급속한 공업화의 추진에 따라 다량의 수소를 함유한 부생 가스의 생산은 늘고 있으나 현재 이 부생 가스들은 대부분 부가가치가 낮은 연료로 사용되거나 대기 오염 방지적 차원에서 flare stack에서 태워져 버려지고 있는 상태이다. 즉 자원이 부족함에도 한 쪽에서는 값비싼 납사와 많은 에너지를 사용하여 복잡한 반응과 분리 정제 과정을 통해 수소를 제조하여 사용하고 있으며 다른 쪽에서는 다량의 수소를 함유한 부생 가스를 태워 없애고 있는 것이 우리나라의 현실이다. 따라서 부생 가스로부터 수소를 회수하여 필요한 공정에 사용하는 것이 절실히 요구되고 있는데 이를 위해서는 경제적인 수소 분리 정제 기술의 개발이 필수조건이다.

부생 가스로부터 고부가가치가 있는 수소를 회수하여 이용하기 위해서는 분리 회수 공정의 개발이 필수 요건인데 기존의 기계적인 압력차를 이용하는 막분리법으로는 고순도의 수소를 얻기 힘들고 장치 투자비기 비싸다는 단점들 때문에 전위차를 구동력으로 하는 전기화학적 막분리법이 새로이 제안되고 있다. 전기화학적 막분리는 이온교환막을 이용하며, 전위차를 구동력으로 하므로, 에너지 소모가 적고, 선택성이 뛰어나며 희박한 기체의 분리에 효과적이다.

이러한 전기화학적 막분리법에서 효과적으로 기체를 분리하기 위해서는 값싸고 이온교환 능력 및 물리적 강도가 뛰어난 이온교환막의 개발과 함께 전극구조의 개선에 관한 연구와 함께 값비싼 백금 촉매를 대신할 수 있는 여러 가지 촉매의 개발에 관한 연구가 진행되고 있다.

본 연구에서는 백금촉매를 지지체위에 spray하여 제조한 전극을 이용한 전기화학적 막분리법으로 H2/CO2 혼합기체로부터 고순도 수소를 분리하였으며, 기체 분리시 여러 가지 특성을 관찰하였다.

실험

본 연구에 사용된 막은 연료전지용 전해질로 널리 사용되는 Du Pont사의 NafionÒ 115를 사용하였다. 고분자막에 존재하는 유기불순물을 제거하기 위하여 막을 끓는 3% H2O2용액에서 넣고 1시간 동안 처리한 뒤, 다시 금속불순물을 제거함고 동시에 Nafion의 말단기(-SO3)를 H+로 포화시키기 위하여 끓는 H2SO4에 넣고 1시간 동안 처리하였으며, 각 단계 사이에 초순수 용액으,로 잔류불순물을 제거하였다. 전극 지지체는 소수성을 주기위해 발수처리된 E-TEK사의 carbon cloth위에 carbon black (Vulcan XC-72)와 테프론을 혼합한 paste를 rolling하여 제조하였다. 촉매로는 Pt/C (20wt% on Vulcan XC-72 carbon, ElectroChem, Inc.)을 사용하여 전극 지지체 위에 spray한후 상온에서 건조하여 완성하였다. 각 전극의 촉매담지량은 0.4mg/cm2이 되도록 하였다. 전처리된 막과 4cm2으로 제작된 전극을 120°C, 120atm으로 3분간 hot pressing하여 M&E assembly를 제작하였다.

측정장치는 Fig. 1.과 같이 기체 혼합부, 가습장치, 단위셀, 전류공급장치 및 배출기체 분석장치로 구성된다. 수소와 질소는 각각 mass flow controller(Teledyne Hastings-Raydist Co.)로 유량을 조절하면서 혼합하였다. 단위 셀로의 전류의 공급은 DC Power Supply (Hewlett Packard 6541A)를 사용하였으며, 이때 battery tester에 연결된 IBM-PC를 이용하여 전류-전압 특성을 측정하였다. 또한, 배출부에는 back pressure regulator(44-2300, Tescom Co.)를 연결하여 도입기체의 압력을 조절하였으며, gas chromatograph(680A, 영인과학)를 on-line으로 연결시켜서 분리된 수소의 순도를 확인하였다.

Fig. 1.    Schematic diagram of electrochemical gas separation system.

결과 및 토의

Fig. 2.는 촉매를 spray하여 제조한 전극과 상용전극(Globe Tech)의 전류-전압 특성 곡선이다. 직접 제작한 전극으로는 700mV에서 217mA/cm2의 성능을 보이는 반면 상용전극은 700mV에서 238mA/cm2의 성능을 보였다.

Fig. 2.    Overpotential characteeristics of PEMFC

between the electrode manufactured at our lab and Globe Tech.

Fig. 3.은 기체분리시 전류밀도의 변화에 따른 생성 수소의 순도를 나타낸 그래프이다. 생성 수소의 순도를 저하시키는 원인은 미량의 CO2가 양이온 교환막을 통해서 일정량이 투과되기 때문이라 사료된다.

Fig. 3.    Purity of production hydrogen

between the electrode manufactured at our lab and Globe Tech.

감사의 글

본 연구는 (주)유공 연구비의 일환으로 진행되었으며 재정적 지원에 감사 드립니다.

참고문헌

1. Winnick, J. : Chemical Engineering Process, 86(1),41(1990).

2. Rousseau, R.W., “Handbook of Separation Process Technology”, Wiley, N.Y., 1987.

3. Sedlak, J.M., Austin, J.F. and LaConti, A.B. : Int. J. Hydrogen Energy, 6, 45(1981).

4. Zempachi Ogumi, Tohru Kuroe and Zen-ichiro Takehara : J. of Electrochemical Soc.,

132, 2601(1984).