고분자 용액의 수착평형 물성 측정 및 계산

황세연, 신헌용, 유기풍, 이철수*

서강대학교 화학공학과, 고려대학교 화학공학과*

Measurement and Correlation of Sorption Equilibrium of Polymer Solutions

Se Yeon Hwang, Hun Yong Shin, Ki-Pung Yoo, Chul Soo Lee*

Dept. of Chem. Eng. of Sogang Univ., Dept. of Chem. Eng. of Korea Univ.*

서론

고분자를 포함한 혼합물의 열역학적 물성과 상거동에 대한 정량적인 연구는 각종 공정에 필요한 장치를 설계하고 새로운 공정에 관한 가능성을 판단하는데 있어서 매우 유용한 정보가 된다. 고분자와 용매에 대한 수착평형(Sorption Equilibria)으로부터 얻어지는 자료는 고분자와 용매간의 상호작용을 해석할 수 있게 할 뿐만 아니라 고분자의 용해성, 분리성능 및 가공성의 판단에 중요한 역할을 한다. 특히 고분자막에 대한 저분자 물질의 용해도와 확산도의 차이는 비다공성막을 이용한 액상 및 기상혼합물의 분리를 특성화하는 변수가 된다.

고분자/용매 이성분계에 대한 용매의 활동도 측정을 위해 진공 마이크로 밸런스를 이용한 수착평형장치를 구성하였다.    진공 마이크로밸런스를 이용한 증기압 측정법(Vapor Pressure Measurement)은 실험할 수 있는 용매의 사용에 제한이 있으나 수착양을 정확히 측정할 수 있으며, 넓은 농도 범위에 걸쳐 수착평형 데이타를 제공해준다. 실험을 통하여 얻어진 자료는 기존에 문헌을 통해 보고된 바 있는 고분자 용매계 데이터와 비교하여 장치의 신뢰성을 확인하였으며      NLFT(Nonrandom Lattice Fluid Theory) 상태방정식을 이용하여 실험데이타를 상관하였다. 또한 실험 데이타가 존재하지 않는 고분자/용매계에 대해서 실험 데이타를 확장하였다.

실험

실험에 사용된 고분자는 무게평균분자량(Mw)이 38,600인 Poly(carbonate)(Dow Corning Co)와 무게평균분자량(Mw)이1,250,000인 Poly(acrylic acid), 무게평균분자량(Mw)이 88,000인    Poly(vinyl alcohol)을 사용하였다. 용매는 HPLC급(J.T.Baker) Pentane, Water, Ethanol을 전처리 없이 사용하였다.

고분자 용매계에 대한 수착평형 측정실험을 위한 장치의 개략도가 그림 1에 자세히 나타나 있다.    실험장치는    고분자에 수착된 용매의 양을 측정하는 진공 마이크로밸런스부분과 시스템의 온도를 일정하게 유지하는 항온부, 그리고 시스템의 압력을 조절하는 진공부로 크게 나눈다.

항온부는 시스템의 온도를 ±0.1oC 의 정확도를 유지할 수 있는 Air bath[T3]와 각각 이중쟈켓으로 제작된 용매저장조[T1]와 측정컬럼[T2]에 사용되는 ± 0.005oC의    정확도를 가진 항온조(Polyscience 9710) 두 개로 이루어져 있다. 용매로 인한 진공마이크로 밸런스의 부식과 시스템내의 응축을 방지하기 위해 각각의 항온장치들의 온도는 TB3(T3)>TB2(T2)>TB3(T3)로 제어된다.    진공 마이크로밸런스부는 1킽의 단위로 수착양을 측정할 수 있는 진공 마이크로 밸런스(Satorius Vacuum Micro balance M25D-V)와 수착된 용매의 양을 프로그램된 시간간격으로 저장하

그림 1. Schematics of the microbalance vapor-sorption appratus

는 Data Stroage[PC]로 이루어져 있다. 실험시 발생하는 leakage를 방지하기 위해 진공 마이크로밸런스장치는 10-4 torr이하의 압력을 1주일 이상 유지할 수 있는 저압력 유지 능력을 가지고 있다.    진공부는 시스템의 압력을 조정하거나 고분자를 순수하게 만들기 위하여 진공펌프(precision D-25, Japan)와 냉각트랩으로 이루어져 있다.

실험을 시작하기 전에 시스템 내부를 진공상태로 만들어 고분자 시료내에 포함된 불순물을 탈착시키는 작업과 용매 저장조의 온도를 선택된 용매의 어는점까지 내린후 진공상태로 만들어 저장조의 기상조성을 균일하게 하는 전처리작업을    수행한다.    그 후 Data stroage에 나타난 시료의 질량이 3시간이상 변화가 없으면, 이 값을 초기 질량으로 잡는다.

수착이 이루어지게 하기 위하여 V1과 V3를 닫고 V2를 연다.    수착된 질량이 3시간 이상 ±0.005킽이내에서 변화가 없으면 수착평형이 이루어진 것으로 보았다. 이 때의 수착평형의 압력은 수은 마노미터를 0.01mm간격의 눈금으로 된 Cathetometer(Gaertner Scientific Co. Chicago)와 압력 측정 범위가 10-1∼760 torr인 Digital Vacuum Pressure gauge (Okano works Co,, Japan)을 병행하여 측정하였다. 또 다른 용매 압력에서 용매의 활동도를 구하기 위해서 용매저장조의 온도를 조정하여 수착량을 구하였다.

열역학적 모델링

고분자/용매 계에 대한    VLE실험으로부터 얻어진 데이타에 대하여 상평형 이론을 이용하여 이론적인 계산을 수행하였다. 용매의 활동도를 증기상 물성으로부터 간접적으로 계산할 수 있는 증기압 측정법과 격자이론에 근거한    NLFT (Nonrandom Lattice Fluid Theory) 상태방정식 모델을 사용하여 실험으로부터 얻어진 데이타를 상관하였다.

실험데이타로부터 용매의 활동도를 구하기 위해 평형계에 대한 등퓨가시티 원리를 적용하였다.    증기상과 액상의 퓨가시티로부터,

따라서, 용매의 활동도는,

이 된다. 2차 비리얼계수를 구하기 위해서 McGlashan et al.[1,2]의 방법을 따랐다.

NLFT상태방정식 모델을 이용하여 실험으로부터 얻어진 데이타로부터 용매의 활동도를 구하는 방법은 아래와 같다.[3,4]

실험 데이타를 상관할 때 사용된 NLFT상태 방정식은 다음과 같다.

위 식에서 사용된 에너지 파라미터는 다음과 같다.

결과 및 검토

Poly(acrylic acid)등의 고분자/용매계에 대하여 30oC에서 수착평형 실험을 하였다. 본 장치의 신뢰성은 기존에 보고된 문헌의 자료와 잘 일치함을 확인하여 검증하였다. 선정된 solvents는 각각 hydrocarbon, alcohol 중에서 한가지를 선택하였으며, 특별히 water계를 첨가하였다.    수착평형상태의 판별중 일어날 수 있는 오차를 측정하기 위하여, 평형상태로 결정되어지는 시간에서 2주 정도 실험장치를 가동하였을때에 변화된 수착량의 평균 오차는 0.6%로 나타났다.

고분자/용매계의 특성을 더 잘 얻어내기 위해서는 상온이상의 고온으로 실험온도를 설정하여 더 넓은 무게분율의 용매를 수착시키는 실험을 수행할 필요가 있다.

Fig.2. Calculated activities of water                    Fig.3. Calculated activities of water

in Poly(carbonate) at 303.15K.                        in Poly(vinyl alcohol) at 303.15K.

참고문헌

1. McGlashan,M.L.,and D.J.B.Potter, Proc.R.Soc.(Lond),A267,478(1962)

2. McGlashan,M.L.,and C.J.Wormald, Trans.Faraday Soc.,60,646(1964)

3. You, S.S, K.-P. Yoo, and C.S. Lee, Fluid Phase Equil., 93, 193(1994a)

4. You, S.S, K.-P. Yoo, and C.S. Lee, Fluid Phase Equil., 93, 215(1994b))

5. Wen Hao,H.S.Elbro and P.Alessi,”Polymer Solution Data Collection”,DECHEMA(1992)