유기용매에서 디머캡탄/폴리아닐린 복합체 필름 전극의 전기화학적 특성

김 석, 전 병호, 정 인재

한국과학기술원 화학공학과

The electrochemical property of dimercaptan/polyaniline composite film electrode

in organic solution

Seok Kim, Byoung Ho Jeon and In Jae Chung

Department of Chemical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 373-1 Kusong, Yusong, Taejon 305-701, South Korea

서 론

최근에 유기 설파이드가 폴리아닐린에 의해 전기 화학적인 산화 환원 반응의 속도가 증가함이 알려져 폴리아닐린과의 복합체 전극을 리튬 2차 전지의 전극 재료로 응용하는 연구에 관심이 증가하고 있다 [1,2]. 본 연구에서는 복합체 제조 조건, 산 염기 처리 효과 등이 복합체의 전기 화학적 특성에 미치는 영향을 알아보고자 한다.

# 실 험

아닐린 모노머는 수 차례 진공 증류 처리 후 사용되었다. 다른 시약은 더 이상의 후 처리 없이 그대로 사용하였다. 폴리아닐린 분말은 HCl 수용액 상태에서 아닐린의 화학적인 산화 중합으로 합성되었다. 폴리아닐린 혹은 복합체를 백금 전극에 농도를 변화 시켜 두께를 조절하여 캐스팅 하였다. 전기화학적 활성을 알아보기 위해 Cyclic voltammograms (CV) 실험을 행하였다. 작업 전극과 상대 전극으로는 백금을 사용하였고, 기준 전극으로는 Ag/Ag+ 용액을 Luggin capillary와 연결하여 사용하였다. Function Generator와 potentiostat/galvanostat는 Hokuto Denko의 HB-104, HA-301을 각각 사용하였으며, X-Y recorder를 이용하여 전위-전류 곡선을 얻었다. 전해질로서는 다른 예시가 없는 한 0.5M LiClO4/PC 용액 상에서 CV 실험을 행하였다.

# 결과 및 토의

Fig. 1(a)는 0.5M LiClO4/PC용액에서 10mV/s 주사속도로 실험한 DMcT/PAn 복합체 필름의 CV 곡선이다. 복합체 필름은 N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) 용매에DMcT와 PAn의 base형태를 완전 용해 시킨 후 캐스팅하여 제조하였다. 첫번째 cycle은 다소 크기가 작은 데 복합체 자체가 전도성을 띠지 못하기 때문이다. 그러나, 3,5 번째 cycle에서 산화 환원 피크의 전류 밀도가 증가함에 따라 DMcT와 PAn 두 요소 사이에서 상호작용이 발생하였음을 말해준다. 즉 전압을 주사하면서 필름이 팽윤 되고 전해질 속의 음이온 (ClO4-)이 필름 안으로 출입이 가능하여 결국은 PAn의 imine site에 도핑이 되게 된다. 5 번째 cycle 이후 산화환원 피크가 감소하고 CV 모양이 평형 상태에 이르게 되고 그 이후에는 안정적으로 거의 변화가 없었다.

DMcT와 PAn의 상호작용을 더 면밀히 조사하기 위해 PAn이 코팅된 전극에 DMcT를 전기화학적으로 복합체 필름을 제조하였다. Fig. 1(b)에서 보이듯이 cycle 수에 따라 산화 환원 피크 크기가 증가함을 보이고 있어, DMcT가 차츰 PAn과 반응하면서 복합체가 형성됨을 보인다. Fig. 1(a)와 비교해 볼 때 전류밀도와 피크 전위가 유사하게 나타나 거의 같은 종류의 복합체가 형성되었음을 예시해 준다. 하지만, 이 경우에 좀 더 명확한 피크가 보이며, 피크의 간격도 보다 좁고, 두 개의 산화피크가 보인다.

Fig. 1(b)에서 제조된 DMcT/PAn 복합체를 DMcT가 없는 LiClO4/PC 용액에 옮겨서 CV 실험을 행함으로써 전기화학 특성의 안정성이 유지되는 가를 연구하였다. 흥미롭게도 산화 환원피크가 cycle 횟수에 따라 왼쪽으로 이동 하였는 데, 이것은 복합체의 반응성이 열역학적으로 증가하여 산화 환원 반응이 훨씬 용이하게 일어난다고 확인되어 진다. 게다가 특히 cathodic peak 전류밀도가 크게 증가하여 그 결과로 산화 환원 전류밀도의 비를 나타내는 (ic/ia) 값이 1 로 접근한다. 이는 산화 환원 반응의 가역성이 우수함을 나타낸다.

Fig. 2 (a)는 LiClO4/PC에서 무색의 10mM DMcT의 CV 곡선을 나타내고 있다. –1.0V의 피크는 thiol이 환원됨에 따라 mono-deprotonated된 DMcT(mono-thiolate)를 생성시키는 것으로 확인된다. +0.5V의 산화 피크는 DMcT가 산화되어서 dimer를 이루는 과정이다. Cycle 횟수가 진행됨에 따라 전해질 용액이 엷은 노란색을 띠는 데, DMcT가 HS-R-SH (thiol) 형태에서 HS-R-S- (thiolate) 형태로 변화되고 있음을 말해준다. 이것은 –1.0V의 thiol의 환원 피크가 점점 감소하고 0.3V의 thiolate의 산화피크가 증가하고 있는 사실에 의해서도 확인될 수 있다.

Fig.1(b)에서 PAn-base에 의해서 엷은 노란색을 띠는deprotonated된 DMcT 용액을 PAn 전극이 없는, 백금 전극에서 전기화학 반응을 조사한 결과가 fig. 2(b)에 나타나 있다. Fig. 2(a)와 비교해서 0.3V의 thiolate의 산화피크와 –0.3V의 thiol의 환원피크가 보다 명확하다. 이는 DMcT의 thiol 형태를 전기적으로    –1.0V에서 환원시키지 않아도 PAn-base에 의해서 화학적으로 환원되어 thiolate 형태로 변화됨을 가리킨다. 복합체를 DMcT가 없는 전해질 용액으로 옮겼을 때, 전기 화학적인 산화 환원 반응은 thiol 형태가 아닌 thiolate 형태에 의해 좌우되고 있음을 보여 준다. 즉 산화 환원 피크가 음(–) 방향으로 이동한 것은 thiolate의 산화 환원 반응에 의존하고 있음을 보여 준다.

복합체의 산화 환원 반응에 있어서, DMcT와 PAn간의 수소 이온을 주고 받는 반응이 전체 전기화학 반응 활성에 큰 영향을 미친다 [3]. Fig. 3의 CV는 (a) 산 처리된 (b) 염기 처리된 PC (propylene carbonate) 용액에서 DMcT/PAn 복합체의 형성되는 실험을 행한 것이다. 두 가지 경우 모두 중성과 마찬가지로 두 요소간의 반응에 의해 산화 환원 피크가 나타나 복합체가 형성되고 있다. 산 처리의 경우, DMcT가 thiol에서 thiolate로 전환되는 것을 방해하나, 폴리아닐린의 도핑에 의해 전기 전도도가 상승하여 보다 명확한 CV 피크를 보여 준다. 이에 비해서 염기 처리한 경우, thiol에서 thiolate로 전환되는 것은 용이하지만, PAn의 활성이 낮아 산화 피크가 양(+) 방향으로 이동하여 복합체를 산화 시키기가 어렵다는 것을 보여 준다. 결론적으로, 복합체의 전기화학적 물성은 복합체의 전기 전도도와 DMcT의 반응성과 관련이 있는 전해질 용액의 pH에 의존하고 있음을 알 수 있다.

(a)		                          (b)		                            (c)

Figure 1. Cyclic voltammograms of (a) co-solved DMcT/PAn electrode in 0.5M LiClO4/PC (b) 5mM DMcT electrolysis on PAn in 0.5M LiClO4/PC (c) stability of DMcT/PAn in 0.5M LiClO4/PC without DMcT (10mV/s).

(a)    			                            (b)

Figure 2. Cyclic voltammograms of (a) 10mM DMcT in 0.5M LiClO4/PC (b) 10mM DMcT deprotonated by PAn in 0.5M LiClO4/PC (10mV/s).

(a)					    (b)

Figure 3. Cyclic voltammograms of 0.05M DMcT on PAn-coated electrode in (a) 0.02M CF3COOH+0.5M LiClO4/PC (b) 0.02M triethylamine+0.5M LiClO4/PC (10mV/s).

참고문헌

1. E.M. Genies and S. Picart, Synth. Met., 69, 165 (1994).

2. N. Oyama, T. Tatsuma, T. Sato and T. Sotomura, Nature, 373, 598 (1995).

3. A. Kaminaga, T. Tatsuma, T. Sotomura and N. Oyama, J. Electrochem. Soc., 142, L47 (1995).

*This was supported by NON DIRECTED RESEARCH FUND, Korea Research Foundation, 1996.