EQCM를 사용한 산화아연 박막의 전기화학적인 증착기구에 관한 연구

이 재 영, 탁 용 석

인하대학교 화학공학과

Investigation of the Deposition Mechanism of the Zinc Oxide Thin Film Growth with EQCM

Jaeyoung Lee, Yongsug Tak

Department of Chemical Engineering, Inha University

1. 서론

산화아연 박막은 wurtzite hexagonal 구조와 3.3eV의 bandgap을 가진 n-형 반도체로서[1] 높은 전기적 전도도, 적외선 반사능, 그리고 높은 투광도의 특성으로 최근 많은 주목을 받고 있으며, 태양전지, 액정 디스플레이, 반도체 저항소자 등에 널리 응용되고 있다.

산화아연 박막의 전기화학적인 제조는 기존의 RF magnetron 스퍼터링법과 CVD법에 비해 많은 장점을 지니고 있다. 첫째, 증착두께를 전기화학적인 인자로 제어할 수 있으며, 둘째 전기화학적인 방법은 상대적으로 균일한 박막과 높은 증착속도를 가지고 있으며, 경제적이다[2, 3].

본 연구에서는 Zn(NO3)2용액에 산소를 공급하면서 산화아연을 제조할 경우 용해된 산소가 산화아연의 증착속도에 미치는 영향을 측정하였고, in situ EQCM를 이용하여 산화아연 박막의 전기화학적인 증착기구를 조사하였다[4] .

EQCM은 수정 진동자 양면에 금속 전극을 만들고 양쪽 전극에 정압을 걸어주면 일정한 고유진동수로 발진하는 물리적 현상 중 하나인 압전현상(Piezoelectric)을 이용한 장치이다. 실험 결과에서 공진주파수의 변화는 다음의 사우워브레이(Sauerbrey) 방정식에 의해 전극의 무게의 변화가 측정되는데, 산화아연의 전기화학적 증착실험에서 반응중간단계물질과 생성물간의 흡·탈착에 따른 전극표면의 무게변화를 통하여 환원기구를 해석하는데 이용하였다.

Δf = Cf·Δm			        [1]

Cf 값은 수정진동자의 특성을 나타내는 상수로서 935.7Hz/μg에 해당한다.

2. 실험

산화아연의 전기화학적인 증착은 모두 2차 증류수(doubly distilled, deionized water)에서 0.1M Zn(NO3)2 제조해 사용하였고, 용액의 pH는 6.1, 반응온도는 55℃를 일정하게 유지하였다. 일전극으로는 ITO(10Ω/□) 전극을 도포한 AT-cut 수정진동자로서 9MHz의 공진주파수를 가진 수정판 양면에 ITO를 스퍼터링법으로 3000Å을 피막시킨 전극이다. 수정진동자 전극의 면적은 0.196㎠ 이고, ITO 전극 피막후의 공진주파수는 8.96MHz이다. 상대전극은 아연 (99.99%, Aldrich), 기준전극은 SCE를 사용하였다. 실험장치로는 Potentiostat & Galvanostat (PAR 273A)와 EQCM (Seiko EG&G, QCA917)를 사용하였으며, GPIB interface로 모든 실험을 제어하였다.

EQCM 실험은 ITO전극이 용액속에서 주파수의 변화가 안정된 후 진행되었으며, -0.721V vs. SCE에서 산소와 질소를 주입시키면서 일정시간 산화아연을 제조하였다.

전극표면 상태변화는 SEM (HITACHI X-650, scanning electron microscope)과 XRD (Philips, X-ray diffractormeter)로 관찰하였고, UV Spectrophotometer로 산화아연의 투광도를 측정하였으며, 기준물질은 ITO를 사용하였다.

3. 결과 및 토론

Fig. 1(a)와 1(b)는 산화아연의 증착속도를 알기 위하여 단면을 분석한 결과로서 각각 질소와 산소하에서 30분간 증착한 시료의 사진이다. 사진에서 보듯이 산소하에서 산화아연은 질소하에서보다 약 4배의 빠른 증착속도를 나타내고 있다.

Fig. 2는 산화아연을 10, 15, 33분 동안 증착시킨 시료들의 XRD 분석결과로서 증착시간이 길어질수록 ITO의 피크가 작아지면서 상대적으로 산화아연의 피크가 커지는 것이 관찰된다. 그러나 UV분석결과인 Fig. 3을 보면 XRD분석에서 산화아연의 결정 피크가 커질수록 투광도(transmittance)는 상대적으로 감소하는 것을 볼 수 있다. 산화아연은 투명물질로 알려져 있지만 산화아연에서 아연의 화학양론 값인 80.34%보다 높을 경우 산화아연 박막이 두꺼워질수록 투명한 성질이 없어지는 것을 Fig. 3의 결과로 알 수 있다.

Fig. 4는 EQCM결과로 산화아연의 전기화학적인 증착반응 메커니즘은 전극표면에 중간단계물질 Zn(OH)2의 흡착과 물의 탈수 반응에 의한 주파수 변화로부터 설명할 수 있다. Fig. 4 (a)부분 즉, 처음 20초간의 급격한 주파수의 감소는 아연이온의 용액에서 존재하는 형태인 Zn(H2O)42+ (tetra-coordinate aquo zinc ions)가    전극의 표면에 미치는 영향과 반응초기 ITO전극위에서 발생한 OH-와 NO3-가 환원되면서 발생한 OH-가 전극 계면의 pH를 상승시켜 Zn(OH)2가 형성되며, 이 물질이 전극에 흡착됨에 따라 일어나는 현상이다. 급격한 주파수의 감소를 보이는 20초간 실험을 했을 경우 ITO위에는 white, loose film이 관찰되는데 이것은 점도가 큰 물질로서 용액에 녹지 않는 물질이다.[5] 이 후 Fig. 4(b)부분의 주파수 변화는 Zn(OH)2의 흡착으로 인한 주파수 감소와 흡착된 Zn(OH)2에서의 탈수반응에 의한 주파수의 상승이 주기적으로 일어나는 것이다. 주파수의 주기적인 상승과 감소가 일어나면서 조금씩 주파수가 감소하는 것은 산화아연이 전극에 증착되기 때문이다.

4. 결론

Zn(NO3)2용액에 산소를 공급하는 경우 환원반응에 의해 OH-생성으로 pH가 상승하게 되고 이로 인해 전극표면에 산화아연으로 될 수 있는 아연의 복합물질이    질소를 공급한 용액에서보다 잘 형성됨으로써 산화아연의 증착속도가 증가하여 짧은 반응시간으로 균일하고 치밀한 산화아연박막을 제조하였다. 즉 용액의 pH의 값이 전기화학적 산화아연 성장에 중요한 역할을 하며 이러한 pH의 상승은 공급된 산소와 NO3-의 환원에 따른 것임을 알게 되었다.

ITO 전극에서의 산화아연의 전기화학적 증착기구를 in-situ EQCM를 사용하여 조사한 결과 Zn(OH)2 ads가 반응중간단계 물질이라는 것을 알 수 있었다. 박막형성 초기의 무게의 급격한 감소는 아연이온의 수화물형태가 수정진동자위에 흡착되고, NO3-의 환원에 따른 pH의 상승에 의해 전극표면에 Zn(OH)2가 형성되기 때문이다. 산화아연의 형성은 Zn(OH)2의 흡착과 탈수반응이 반복되면서 형성된다.

5. 참고문헌

1. R. J. Brodd and V. E. Leger, in "Encyclopedia of Electrochemistry of the

Elements," A.J. Bard, Editor, Vol. 5, 1, Marcel Dekker, NY (1992).

2. J. A. Switzer, Am. Ceram. Soc. Bull., 66, 1521(1987).

3. M. Izaki and T. Omi, J. Electrochem. Soc., 143, L53(1996).

4. D.A. Buttery, M.D. Ward, Chem. Rev., 92, 1037(1992).

5. Ming Cai and Su-Moon Park, J. Electrochem. Soc., 143, 2125(1996).

(a)

(b)

Fig. 1. Cross-section view of ZnO film grown (a) with N2 bubbling, (b) with O2 bubbling

[electrolysis time = 30min].