페놀과 DMC로 부터 DPC의 두 단계 합성

김 원 배, 리 삼 자, 이 재 성

포항공과대학교 화학공학과

Two-step synthesis of diphenyl carbonate from phenol and dimethyl carbonate

Won Bae Kim, Senzi Li, Jae Sung Lee

Department of Chemical Engineering

Pohang University of Science & Technology

1. 서 론

Polycarbonate (이하 PC) 는 Polyamide, Polyacetal, PPO, PBT등과 함께 5대 Engineering thermoplastic (이하 ETP) 의 하나로써 가장 큰 ETP시장을 형성하고 있다.[1]    PC는 그 탁월한 투명성, 뛰어난 열적 안정성, 그리고 기계적 강도, 전기 절연성등의 물리적 특성과 경량, 저가, 그리고 가공의 용이성등의 여러가지 장점을 가져, 금속이나 유리 대용, 전기 연결 소자, 자동차 부품, 스포츠 용품등 그 사용 범위가 광범위 하다.[2] 그런데, 대부분의 상업적인 PC제조는 용매인 Methylene chloride와 NaOH수용액과의 계면에서 Bisphenol-A (이하 BPA)와 Phosgene과의 Schotten-Boumann반응에 의해 진행되는데, 그 고 효율성에도 불구하고 여러 문제가 있다. 가장 큰 문제는 맹 독성의 물질인 Phosgene을 사용한다는 점이며, 다량의 NaCl생성과 잔류 염소 이온에 의한 발색, 그리고 막대한 양으로 쓰이는 용매의 환경오염등이다.[3,4]

이에따라 BPA와 Diphenyl carbonate (이하 DPC)와의 중합공정이 제안되어 연구되고 있는데, Phosgene을 대체하는 DPC의 공급정도에 따라 이러한 환경 친화적인 PC합성 공정이 경쟁력을 갖게 되리라 사료된다.

2. 이 론

페놀과 Dimethyl carbonate(이하DMC)로 부터의 DPC합성은 다음의 두 단계로 이루어지는 것이 가장 적합하다.

CH3O(C=O)OCH3    +    PhOH    ==    PhO(C=O)OCH3    +    CH3OH      (1)

2 PhO(C=O)OCH3      ==    CH3O(C=O)OCH3    + PhO(C=O)OPh            (2)

이러한 반응은 일반적으로 액상에서 고압하에 반응되며, 고체 촉매를 사용한 경우는 극히 드물며, Lewis acid나 유기 Ti 또는 Sn 화합물을 사용한다. 첫번째 반응인 (1)의 경우 평형 조성이 원 반응물계에 치우쳐 극심한 평형 제약에 걸린 반응이기 때문에 본 반응은 촉매 개발외에도 반응 공정상 개발에 관한 연구가 많이 이루어졌는데, 반응 증류법[5], 다 단계 반응기 채용[6]등이 제안되었다.

3. 실 험

Screen test에 의해 선정된 촉매는 SiO2에 담지된 Titanium oxide이며, 일반적인 incipient wetness방법에 의해 담지되었다.    Ti 전구체로는 Ti(IV) butoxide, Ti(IV) ethoxide, Ti(IV) isopropoxide, Ti(IV) chloride를 사용하였으며 Ti 담지량에 따른 활성 조사에서는 Ti(IV) butoxide 를 사용해 5%, 10%, 13%, 20%Ti/SiO2를 제조하였고, 모든 촉매는 담지후 120oC 오븐에서 12시간 정도 건조하고 500oC에서 Air로 소성한 후 사용하였다. 반응에 사용된 반응물및 촉매제조시의 금속전구체, 담체등은 모두 Aldrich제품을 사용했다.

반응 실험은 연속 흐름식 고정층 반응기를 사용해 Syringe pump로 반응물을 주입하여 Vapor상태로 반응시켰으며, 300~500oC 온도 영역에서 질소 분위기하에 상압에서 반응을 수행했다. 생성물 조성은 GC(HP5890II)의 FID로 on-line분석하고, GC-MS(HP 5972MSD) 로써 생성물의 성분을 확인했다.

촉매의 활성 저하 요인과 촉매 인자를 결정하기 위하여 BET표면적 측정 및 XRD와 ESCA로써 촉매 분석을 실시 하였다.

4. 결과 및 고찰

DPC합성의 두 단계중 첫번째 단계인(반응(1)) Methylphenyl carbonate(이하 MPC) 합성에 대한 결과는 다음과 같다.

Ti 담지량에 따른 영향

각 담지량에 따른 Ti/SiO2 촉매를 0.48g 사용했고, DMC대 페놀의 몰 비를 5:1로 혼합해 시간당 1ml주입했다. 반응온도는 430oC였고 질소는 분당 20ml

흘려 반응물의 촉매층 도달을 원활히 했다.

반응결과 데이터는 모두 페놀을 기준으로 했으며, 정상상태에서 전환률이나 선택도, 수율이 10% Ti담지시 최대치를 보였다. 전환률과 수율이 높은 담지량에서 감소하는 것은 다음BET결과에서 보듯 촉매 표면적의 절대적인 감소 때문으로 보인다. 즉, 10%미만에서 담지량이 증가할수록 활성점의 증가로 활성이 커지고 10%에서 포화된후 이후 활성점이 감소하는 것으로

| BET 표면적 , m2/g |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wt% Ti/SiO2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 20 |
| 반응전 | 300.0 | 293.4 | 283.7 | 281.8 | 268.8 |
| 반응후 | 293.7 | 182.7 | 155.6 | 134.2 | 82.6 |

생각된다.    XRD 분석결과에 의하면 13%까지는 XRD로 관측되지 않을 정도의 무결정으로 (또는 microcrystal) 나타나 Ti의 분산이 매우 잘 이뤄 졌음을 알 수 있고, 20%의 경우 TiO2 anatase형태를 나타내며 그 이상의 높은 담지량에서 결정형으로 생성됨을 알 수 있었다. 이러한 분산정도가 담지량이 낮을 때는 활성에 직접적으로 영향을 주나 10%이상일 때는 Ti활성점의 포화로 더 이상의 선택도 향상이 나타나지 않는것으로 보인다. 10%일때의 금속의 산화 형태는 TiO2임을 ESCA로 확인했다.

Ti 전구체에 의한 영향

10wt% Ti/SiO2촉매 0.48g을 써서 반응 온도 450oC에서 실험하였다. 나머지 실험조건은 앞의 앞의 것과 동일하다.

Ti(IV) butoxide(●), Ti(IV) ethoxide(○), Ti(IV) isoproxide(△), Ti(IV) chloride(▲)

정상 상태에서 Ti 전구체에 의한 활성차이가 뚜렷하게 나타나진 않았다. 선택도에서는 모든 경우 90%정도 나타났으며, 전환률에 있어서만 Ti(IV) butoxide 의 경우 5~10%정도 더 높았다. 본 반응의 특색으로는 반응 활성에 유도기간이 나타나는데 Ti(IV) butoxide나 Ti(IV) chloride의 경우 약 100분 정도였고 나머지는 이의 두배 정도인 200분 이상의 유도기간이 관찰되었다.

부 반응물로 반응시작 초기에 메틸기가 벤젠에 3~6개 정도 치환된 물질이 막대하게 형성되고 바로 사라지며, 정상상태에서는 소량의 Anisole만이 부 반응물로써 생성되었다. DMC의 반응성은 두 가지로 Carboxylation과 Methylation반응이 동시에 일어날 수 있는 것으로 알려져 있어 이와 같은 Methylation에 의한 부 반응을 억제하는 촉매 개발이 필요하다고 보인다.

감사의 글

본 연구는 ㈜ LG화학의 재정적인 지원을 받아 수행되어진 것이며, 이에 대하여 심심한 감사의 뜻을 표합니다.

참고문헌

1. S.K. Sikdar, Chemtech, Feb., 1987, p112

2. Chem.Eng.News, Feb., 22,1982, p23

3. K.Komiya et al., American Chemical Society, 1996, p20

4. Chemistry in Britain, Dec., 1994, p970

5. Fukuoka et al., U.S.Patent 5,210,268 (1993), Asahi.

6. Harrison et al., U.S.Patent 5,426,207 (1995), Davy R. & D.