마이크로파 가열을 이용한 AlPO4-5와 CoAPO-5의

합성 및 특성분석

김동선, 박찬호, 안화승

인하대학교 화공 고분자 생물 공학부

Synthesis and Characterization of AlPO4-5 & CoAPO-5 Using Microwave heating

Dong-Sun Kim, Chan-Ho Park, Wha-Seung Ahn

School of Chemical science and Engineering, Inha University

# Introduction

Microporous aluminophosphates(AlPOs)가 처음 합성된 이 후 구조 내에 metal cation을 치환 시키려는 많은 연구가 진행되어 왔다. Metal cation이 치환된 AlPOs(MeAPOs)가 많은 관심을 갖게 된 것은 구조 내에 bivalent cations이 치환된 첫번째 분자체중 하나로 neutral aluminophosphate의 tetrahedral 구조 내에 metal cation이 치환됨에 따라 Bronsted acid site와 ion-exchange capacity를 형성하기 때문이다. Aluminum ion을 치환하는 Co, Cr, Mn, Fe같은 di-, trivalent metal ions은 gas 또는 liquid phase oxidation reaction에 촉매로서 중요한 역할을 하고 있으며, 그 중 Co가 치환된 CoAPO-5에서 Co ion은 Co(Ⅱ)와 Co(Ⅲ) 상태로 쉽게 전환할 수 있다는 특별한 redox properties 때문에 많은 연구의 주제가 되어왔다[1]. 합성된 CoAPOs에서 Co의 oxidation state는 Co(Ⅱ)로 high temperature에서 oxygen에 의해 Co(Ⅲ)으로 되며, 다시 쉽게 Co(Ⅱ)로 reduction된다. 만약 Co(Ⅱ)와 Co(Ⅲ)가 구조 내에 localization되어 있다면 분자체내에 isolated redox center를 형성할 수 있다[2]. 그러나 CoAPO molecular sieves의 tetrahedral 구조에서 cobalt의 structural properties와 oxidation-reduction chemistry는 아직도 명확하게 제시되지 않고 있다. 그 이유는 합성된 CoAPO sample의 framework와 non-framework에 cobalt speices가 함께 존재하기 때문이다.

본 연구에서는 zeolite 분자체 합성시 induction period가 단축되면 합성시간이 단축되는 점에 착안하여 AlPO4-5 및 CoAPO-5 분자체를 일반수열합성과 마이크로파 가열 합성의 두 가지 방법으로 합성하여 그 특성을 비교, 분석 하였다.

Experimental

AlPO4-5와 CoAPO-5시료 준비는 일반적인 수열합성법을 기초로 준비하였다[3]. 우선 aluminum source(Pural SB, 75wt.% Al2O3, Condea Chemie; aluminum isopropoxide, 98%, Aldrich ) 1㏖의 Al2O3 용액에 1.0㏖의 P2O5를 격렬한 교반과 함께 서서히 적가하였다. Gel이 균일하게 혼합된 후 AlPO4-5는 template인 Et3N(triethyamine, 99%, Aldrich) 1.5㏖을 천천히 가하였으며 CoAPO-5의 합성 시에는 Co(cobalt nitrate hexahydrate, 97%, Duksan Pharmaceutical Co.)용액을 먼저 가하여 교반한 후 Et3N을 첨가하였다. CoAPO-5의 혼합물의 조성은 다음과 같다.

1.5 Et3N : (1-x/2) Al2O3 : P2O5 : xCoO : 50H2O

일반적인 수열합성은 250㎖의 teflon autoclave에 혼합물을 옮긴 후 200℃의 vacuum oven에서 AlPO4-5는 27시간, CoAPO-5는 48시간동안 합성하였다. 마이크로파 합성에서는 준비된 시료를 전용 teflon 반응기에 옮기고 마이크로파 기기를 이용하여 190℃의 온도에서 합성하였다. 합성된 sample들은 여과, 세척, 소성의 과정을 수열합성과 마이크로파 합성 모두 동일하게 처리되었다. 제조한 분자체 sample의 결정화도 측정, 결정형의 외형 관찰을 위해 X-ray diffraction과 scanning electron microscopy가 사용되었으며 u.v.-vis spectra로 cobalt의 구조 내 치환상태를 측정하였다.

# Result and Discussion

일반적인 수열합성의 경우 Fig.1의 XRD pattern에 보는 바와 같이 AlPO4-5와 CoAPO-5 모두 AFI구조를 형성하였고, 두 분자체 사이에서는 큰 차이점을 발견할 수 없었다. 이것은 AlPO4-5와 CoAPO-5가 동일한 구조적 topology를 갖는다는 것을 보여주고 있다. Fig.2의 u.v. spectra에서 보는 바와 같이 calcination을 하지 않은 blue color의 sample은 500-700nm band 사이에서 triplet peaks가 나타났고, calcination을 한 sample은 yellow-green color로 500-700nm band 사이의 triplet peaks intensity가 약간 감소한 반면 300-500nm band에서 새로운 peaks가 나타났다. 500-700nm band 사이에서 나타난 triplet peaks는 Co(Ⅱ) tetrahedral coordination에서 4A2에서 4T1의 transition에 해당되며, CoAPO-5 분자체 구조 내에 cobalt ion이 치환되었다는 것을 알 수 있다[4]. Calcination을 한 sample에서 나타난 새로운 peaks는 Co(Ⅱ)에서 Co(Ⅲ)로 oxidation state가 변해서 나타난 것으로 보여진다. 마이크로파를 이용한 합성의 경우 합성온도까지의 승온시간은 약 3분이 소요되었으며 일정하게 합성온도를 유지함에 따라 수분 이내에 균일한 시료에서 침전층과 여액층으로 분리되기 시작하였다. Fig. 1에서 보는바와 같이 XRD분석 결과 AlPO4-5와 CoAPO-5 두 분자체 모두 합성이 완료되기까지는 30분의 시간이 소요되었으며 합성시간을 연장하여도 결정화도는 크게 변화하지 않았다. 또한 SEM으로 morphology를 확인한 결과 AlPO4-5의 전형적인 육각기둥의 결정을 확인 할 수 있었으며 CoAPO-5의 합성에서 40min만에 합성된 sample의 u.v.분석결과 역시 수열합성의 것과 동일한 것을 Fig. 3에서 알 수 있다. 마이크로파 가열을 이용한 zeolite분자체 합성 속도가 빠른 것은 일반적인 수열합성법에 비해 승온속도가 크기 때문이다[5]. 마이크로파의 가열방식은 분자회전 혹은 재배치에 의한 마찰력을 유발함으로써 기존의 열전도식 가열보다 비약적으로 빠른 합성이 가능하게 된다. 따라서 AlPOs 분자체 합성시 마이크로파 가열의 도입은 합성시간을 단축할 수 있는 효과적인 방법으로 이용될 수 있음을 확인하였다.

References

- Chao K. J.and Sheu H.S., J.Chem.Soc.Faraday Trans., 88, 2949 (1992)

2.Montes C., Davis E. M. and Narayana M., J.Phys.Chem., 94, 6425 (1990)

3.Wilson S. T., Flanigen E. M., US Pat., 4,567,029(1986)

4.Barrett P. A., Sankar G., Catlow C. A. and Thomas J.M., J.Phys.Chem., 100,

8977(1996)

5.Jansen, J.C., Arafat, A. and van Bekkum, H.: in Synthesis of Microporous

Materials , Van Nostrand Reinhold, New York, vol. I, 507(1992)

Absorbance

Figure 3. UV-vis diffuse reflectance spectra of (a) calcined and (b) as-

synthesized CoAPO-5 by microwave synthesis.

200           400            600           800

wavelength(nm)

200            400            600           800

wavelength(nm)

Absorbance

Figure 2. UV-vis diffuse reflectance spectra of (a) calcined and (b) as-

synthesized CoAPO-5 by hydrothermal synthesis.

Figure 1. X-ray diffraction patterns of (from bottom) AlPO4-5(hydrothermal 27h),

CoAPO-5(hydrothermal 48h and microwave 30min)

5         15          25         35         45

2 theta

Relative intensity