에틸렌 디클로라이드 열분해에서 CCl4 첨가제가Coking에 미치는

영향에 관한 모사 연구

최병석, 문정우, 박영근, 오주석*, 이상욱*, 이종협

서울대학교 응용화학부

한화석유화학㈜ 중앙연구소*

# Simulation on the Effects of CCl4 Additive on the Coking

# in Ethylene Dichloride Pyrolysis

Byung-Seok Choi, Jungwoo Moon, Youngguen Park, Joo-Seok Oh*, Sang-Wook Lee*, and Jongheop YI

School of Chemical Engineering, Seoul National University

Research Center, Hanwha Chemical Corporation*

서론

EDC(Ethylene dichloride)의 열분해(Pyrolysis) 공정은 기상 반응으로 500℃전후의 공정온도로 조업이 이루어지며, 50-60%의 전환율과 99%의 VCM 선택성을 지니는 공정이다. 반응은 열에 의한 직접적인 분해와 Radical에 의한 반응으로 이루어져있으며 Cl Radical에 의한 H abstraction반응이 가장 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. CCl4 는 EDC에 비하여 더 쉽게 Cl Radical을 내어놓으므로 반응 수율 향상을 위한 첨가제로서 이용된다. Cl Radical이 103ppm 수준의 양만 증가하여도 반응의 수율이 10~30%정도 향상되는 것으로 알려져 있지만, 이러한 반응 수율의 증가는 Coke생성량의 증가를 함께 유발한다. Coke는 열의 전달을 저해하고, 반응관의 직경을 감소시켜 압력강하를 크게 하며, Decoking을 수반하므로 조업이 연속적으로 진행되는 것을 방해할뿐만 아니라 생산물의 분리 과정에서 제거해 주어야 하는 비효율적인 부산물이다. Coke의 형성 모델은 아직도 활발한 연구가 진행 중이지만 대부분의 연구에서 다음과 같은 생성 경로를 따르는 것으로 제안되고 있다.[1-2]

- 금속의 촉매로 Filamentous Coke가 Metal Carbide의 중간물로부터 형성된다.

- Tar Droplets이 뜨거운 반응기 표면에 부딪혀 고형의 Coke를 형성한다.

- 기체상의 성분들이 Coke표면에서 Free Radical과 반응한다.

Coke 형성은 EDC 열분해의 필연적인 부산물로 반응기 자체에 열전달 계수의 감소와 반응기 단면적을 변화시키는 등 직접적으로 영향을 나타낸다. 따라서 본 연구에서는 온도와 반응 첨가물인 CCl4의 양 등을 변화시키며 이와 같은 조업변수가 Coking에 미치는 영향을 모사하였고 Coking을 최소화할 수 있는 방안을 도출하고자 하였다.

이론

EDC를 열분해 하여 VCM(Vinyl chloride monomer)를 형성하는 반응의 전체적인 반응은 다음과 같다.

CH2ClCH2Cl  C2H3Cl + HCl					(1)

Cl Radical은 다음과 같은 반응으로 형성되며,

CH2ClCH2Cl  CH2ClCH2 + Cl				(2)

CCl4  CCl3 + Cl  						(3)

Radical에 의한 반응은 수십개의 Propagation반응과 Termination반응을 거치게 된다.

EDC 열분해 반응을 모사하기 위해서 Cp, 엔탈피 및 엔트로피에 관한 열역학 데이터, 반응 속도식에 관련된 상수들이 필요하다. 열용량의 변화를 계산하는 열역학 데이터베이스는 식 (5)과 같다.[3-6]

CpkR=a1k+a2kT+a3kT2+a4kT3+a5kT4			(4)

반응 속도식은 역반응을 고려하여 다음과 같은 식으로 계산하였다.

ri=kfik=1K[Xk]vki'−krik=1K[Xk]vki''			(5)

반응 속도 상수, k는 아레니우스 식으로부터 다음과 같이 정의된다.

k=ATβexp−EaRT				(6)

화학 반응은 최종적으로 평형을 이루며, 역반응 상수는 Gibbs Free Energy를 이용하여 반응의 평형 상수를 계산한 후 재 계산된다.[3-6]

K=expΔGRT, ΔG=ΔH−TΔS			(7)

반응기는 직선 관형 PFR로 가정한다. 반응기의 내부 표면에서의 반응으로 Coke가 생성되어 반응기의 열전도도가 변하게 된다. 이러한 표면 반응에 의해 전체 반응 메커니즘이 영향을 받게 된다. 이러한 반응에서의 영향은 다음과 같은 식으로 유도하였다.[3-6ρuA(x)hidYidx+CpdTidx+ududx=a(U(x))(To−Ti)]

(8)

여기서 Yi는 i성분의 기상질량분율, U(x)는 총괄 열전달 계수의 변화, a는 관 표면의 내부 표면적이다. 표면 반응은 Surface Chemkin 모듈을 사용하였다.

Coke의 생성에 따라 반응기 내부의 열전달 계수가 변화되며, 관의 단면적으로 변화로 반응물 유속의 변화도 수반된다. 단면적의 변화에 따른 영향은 다음의 운동량 보존식에 적용되었다.

A(x)dPdx+ρuA(x)dudx+dFdx=0

(9)

수치 해석

EDC가 열분해 되어 생산물인 VCM과 다른 부산물을 형성하는 과정을 약 60여개의 반응물이 고려된 200여개의 반응 네트워크로 반응을 구현하였다. 각 반응은 Cl Radical의 1차 또는 2차 반응으로 구현 되었으며, Coke의 형성은 관련 연구의 문헌상의 데이터와 실험을 통하여 주요한 전구체가 관여하는 반응을 중심으로 메커니즘을 구성하였다.

반응물과 생성물의 열역학적 데이터는 JANAF Table을 NASA-Chemkin Database 형식으로 변환하여 자료로 사용하였고[6], 기존의 논문에서 문헌값들을 참조하여 반응 속도론 관련 데이터를 사용하였다.[7-14] Pentium-III로 계산되었으며Fortran 프로그래밍 언어와 Chemkin 프로그램이 이용되었다.

결과 및 토론

본 연구에서는 CCl4 첨가제의 농도에 따른 반응 수율의 변화와 Coke형성의 변화 등을 모사하였다. CCl4 첨가제를 이용하여 Cl Radical의 농도를 높게 할수록 반응의 수율이 증가하면서(Fig.1), 반응 수율의 변화에 따라 요구되는 heat flux가 변하게 되며(Fig.2), 동시에 부산물인 Coke의 전구체가 증가하였다.(Fig.3) 이는 EDC 열분해 반응이 Cl Radical에 의하여 개시되고 전파(Propagation)되기 때문이다. 따라서 공정의 효율을 최적화 하기 위해서 CCl4 첨가제의 양을 조절하여야 한다.

EDC 열분해 반응이 강력한 흡열반응이기 때문에 반응에 영향을 주는 가장 중요한 또 다른 조업 조건은 반응 온도이며, 반응 온도가 높을수록 EDC의 분해 효율은 증가하였으나 이와 동시에 부산물 생성량이 급격히 증가하였다. EDC 열분해가 이루어지는 이러한 온도 조건에서 Coke의 형성은 층을 이루는 형태를 보인다. 이것은 앞에서 언급한 바와 같이 Coke와 radical이 반응하여 Coke가 단계적으로 성장하는 과정이 Coke생성의 주요한 원인이 되는 것임을 알 수 있다. CCl4 첨가제를 중가시킴에 따라 수율과 Coking이 동시에 증가하고, 이에 따라 반응기를 통한 전체 압력 감소도 CCl4 양에 따라 비례하는 것으로 나타났다.(Fig .4)

본 연구의 결과에서 반응의 수율을 높이면서 Coke의 생성이 최소화되는 조건을 만족하기 위해서는, 최적의 CCl4의 양을 첨가하면서 반응기의 가열부를 제외한 부분에서의 온도를 저온으로 유지하는 것이 중요하다.

참고문헌

- Isao Mochida, T. Tsunawaki, C. Sotowa, Y. Korai, and K. Higuchi.: Ind. Eng. Chem. Res, 1996, 35, 3803(1996).

- A.G. Borsa, A. Herring, J.T. McKinnon, R.L. McCormick, S. Yamamoto, Y. Teraoka, Y. Natori: Ind. Eng. Chem. Res., 4259, 38(1999).

- Larson, R. S.: “Plug: A Fortran Program for the Analysis of Plug Flow Reactors with Gas-Phase and Surface Chemistry”, Sandia National Laboratories, Livermore, CA(1996).

- Kee, R. J., and Rupley F. M., Meeks, E., Miller, J. A.: “Chemkin-III: A Fortran Chemical kinetics Package for the Analysis of Gas Phase Chemical and Plasma Kinetics”, Sandia National Laboratories, Livermore, CA(1996).

- Coltrin, M. E.: “Surface Chemkin III: A Fortran Package for Analyzing Heterogeneous Chemical Kinetics at a Solid Surface-Gas Phase Interfaces” Sandia National Laboratories, Livermore, CA(1996).

- Chase Jr. M. W. and Davies C. A., Downey Jr. J. R., Frurip D. J., McDonald R. A., Syverud A. N.: “JANAF Thermochemical Tables Part I”, 3rd ed., American Chemical Soceity, New York, N. Y.(1986).

- Benson, S. W.: International Journal of Chemical Kinetics, 21, 233(1989).

- Tran, T. and Senkan S.M.: Ind. Eng. Chem. Res, 33, 32(1994).

- Ranzi E. and Dente M., Rovaglio M.: Chem. Eng. Commun., 117, 17(1992).

- Ranzi E. and Grottoli M. G, Bussani G., Stan C. C., Zahng G.: La Chimica & L’Industria, 75, 261(1993).

- Weissman M. and Benson S. W.: International Journal of Chemical Kinetics, 16,   307(1984).

- Weissman M. and Benson S. W.: Prog. Energy. Combusti. Sci., 15, 273(1989).

- Senkan, Private Communications(1998).

- Chan,Grace K.Y., Fikret Inal, and Selim Senkan: Ind. Eng. Chem. Res., 901, 37(1989).

Fig. 1. Effects of CCl4 concentration added in the feed on the conversion as a function of axial reactor position.

Fig. 3. Final concentration of three major molecular coking precursors as a function of CCl4 concentration.

Fig. 2. Effects of CCl4 concentration added in the feed on the heat flux profile as a function of axial reactor position.

Fig. 4. Effects of CCl4 concentration added in the feed on the pressure drop profiles as a function of axial reactor position.