승화법으로 제조한 Pt/ZSM-5 촉매의 DeNOx 반응에서의 온도에 따른 이중 활성점 관찰

오인하, 우성일

한국과학기술원 화학공학과 / 초미세화학공정시스템연구센터

Observation of the double active sites of Pt/ZSM-5 catalyst prepared by sublimation method for DeNOx reaction

In Ha Oh, Seong Ihl Woo

Department of Chemical Engineering and

Center for Ultra-microchemical Process Systems, KAIST

서론

과량의 산소가 존재하는 린번 상황에서의 Hydrocarbon을 이용한 질소산화물의 선택적 촉매 환원반응에 관한 연구는 여러 금속 담지 촉매에 대하여 활발히 진행되고 있다. 이 중 백금을 제올라이트에 담지한 Pt/ZSM-5 촉매는 낮은 온도에서 높은 활성을 가지고 있고 물과 SO2에 의해 피독이 되지 않아서 배기가스의 온도가 낮은 디젤엔진에 응용될 가능성을 보였다 [1]. 특히 승화법으로 제조된 Pt/ZSM-5 촉매는 250oC 와 300oC 이후에서의 이중의 활성점을 보였다 [2]. 300oC 이후에서의 활성점은 승화법으로 제조된 Pt/ZSM-5 촉매 고유의 것이어서 그 원인을 살펴보았다. 염소가 촉매에 다량 첨가되게 되어서 활성점의 원인이 되었는지 살펴보기 위해 염산을 촉매에 첨가하며 염소의 함량을 달리 하여 보았고, 백금이 제올라이트에 담지된 위치에 따른 활성점을 알아보기 위해 Pt/ZSM-5 외부에 담지된 백금을 제거하여 보았다. 방법으로는 DeNOx 반응실험과 TPD, TPO 등을 사용하였다.

실험

- 촉매제조

촉매제조는 [2]의 방법을 따랐다. H-ZSM-5와 PtCl2를 쿼츠 필터로 나뉘어진 U자관의 양쪽에 각각 담고 CO flow를 흘리면서 230oC에서 chemical vapor deposit을 수행하였다. CO flow에 의해 PtCl2가 Pt(CO)2Cl2의 형태로 제올라이트 위의 수소 이온과 반응하여 백금이 제올라이트 위에 증착되었다.  CVD를 수행한 시간과 PtCl2의 loading 양에 따라 각각 다른 백금 조성의 Pt/ZSM-5를 만들 수 있었다. 이하의 실험에서는 모두 위와 같은 승화법으로 제조된 촉매를 사용하였다. 제조된 Pt/ZSM-5 촉매에 HCl 처리를 할 때는 촉매 0.2g 당 0.15cc의 특정한 농도의 HCl 용액을 incipient wetness의 방법으로 처리하고 상온에서 2일 이상 건조시켜 촉매가 특정한 염소 농도를 가지게 하였다. 제올라이트 내부에 담지된 백금을 제거하는 방법으로는 [3]의 방법을 따랐다.

- 반응실험

Pt/ZSM-5의 DeNOx 활성을 측정하기 위해 반응실험을 200oC에서 500oC에 걸쳐 수행하였다. 반응에 사용한 촉매는 모두 500oC에서 2시간 동안 O2를 흘리며 소성하였다. 들어가는 가스의 조성은 0.2 % NO, 0.27 % C3H6, 3 % O2 였고 He를 밸런스 가스로 사용하며, 총 유량은 140cc/min (GHSV = 42,000 h-1) 이다. 반응기 밖으로 나오는 가스는 GC로 들어가 2개의 Column (Propar Q, Molecular sieve 5A)으로 조성을 관찰하였고 NOx-analyzer로 NO의 조성을 관찰하였다.

- TPO 실험

Temperature programmed oxidation은 반응이 끝난 촉매에 쌓인 Coke의 양을 알기 위해 수행하였다. 반응 후 촉매를 120oC에서 1시간동안 He으로 Purge한 후 He을 밸런스 가스로 하여 O2 3.2%, 총유량 30cc/min을 흘려주면서 상온에서 600oC까지 승온속도 7oC/min으로 TPO를 수행하며 나오는 CO2의 양을 관찰하였다. GC로 연속적으로 Sampling하여 가스 중 CO2의 양을 관찰하는 방법을 사용하였다.

- NO-TPD 실험

Pt/ZSM-5 촉매를 500oC에서 2시간 동안 소성한 후 같은 온도에서 He flow 하에서 1시간 동안 전처리 하였다. 그 후 상온에서 NO 1% Gas를 2시간 흘려주며 NO를 촉매에 흡착시킨 후 남은 가스를 He로 purge하였다. 그 후 He 30cc/min을 흘려주며 승온속도 10oC/min으로 700oC 까지 나오는 가스를 Mass spectrometer로 관찰하였다.

결과 및 토의

그림 1은 Pt/ZSM-5촉매에 대한 온도에 따른 반응 활성을 나타낸다. 300oC 이후에도 활성점이 있다. 이를 염소에 의해 제올라이트의 산점이 세져서 [4] Coke deposition이 생겨서라고 생각하여 Cl 함량을 다르게 하여 반응 실험을 수행하였다. (그림2) 염소가 300oC 이후에서의 반응 활성에 관계 있음을 알 수 있다. 위 반응을 수행한 촉매로 TPO실험을 수행한 결과 (그림3) 염소에 의해서 Deposition된 Coke의 양이 변하였음을 알 수 있었다. 서로 다른 조성과 염소 함량의 Pt/ZSM-5촉매에 대한 NO-TPD 실험의 결과는 그림 4와 같다. Pt의 함량에 따라서 NO의 흡착량이 달라졌음을 알 수 있고 염소의 함량 변화에 따른 NO의 흡착량과 탈착 온도도 관찰하였다. [5]에 따르면 300oC 이하에서 제올라이트의 NO 흡착사이트가 나타나므로 염소에 의해 제올라이트에 흡착하는 NO의 양이 증가하였음을 알 수 있다.

외부의 Pt를 제거했을 때의 반응 활성은 그림 5와 같다. 외부 백금의 일부 제거에 의해 250oC에서 최고 활성을 보이던 것이 280oC로 후퇴했고, 300도 이후에도 반응 활성이 있음을 알 수 있다. 특히 300oC 이후의 반응은 심한 오실레이션을 보여 이를 질량분석기로 관찰하였다 (그림 6). 제올라이트 pore 내부에 Coke가 생겼다가 pore 내부의 Pt의 활성에 의해 Coke가 타면서 NO를 reduction하는 반응이 350~400oC 온도 범위에서 계속 일어나고 있다고 볼 수 있다.

참고문헌

- H.K. Shin, H. Hirabayashi, H. Yahiro, M. Watanabe, M. Iwamoto, Catal. Today 26 (1995) 13.

- Do-Kyoung Kim, Piotr Decyk, Seong Ihl Woo, in press

- C. Knapp, A. Obuchi, J.O. Uchisawa, S. Kushiyama and P. Avila, MICROPOR. MESOPOR. MAT. 31 (1999) 23.

- C.L. Pieck, P. Marecot, J.M. Parera, J. Barbier, Appl. Catal. A 126(1) (1995) 153.

- L. Brabec, Collect. Czech. Chem. Commun. 64 (1999) 474.

(그림 1) Pt/ZSM-5 (Pt 9.85wt%) 촉매의 DeNOx 반응활성

(그림 2) Pt/ZSM-5 (Pt 6.47wt%) 촉매에 염소를 첨가하였을 때의 N2, N2O Conversion

(그림 3) Pt/ZSM-5 (Pt 6.47wt%) DeNOx 반응 후 촉매를 TPO한 결과, Area는 온도당 CO2의 유출량을 나타냄.

Pt 0.39wt%

2.4wt%

7.1wt%

(A)

Cl 0.2wt%

Cl 0.1wt%

Cl 첨가안함

(B)

(그림 4) (A): 서로 다른 Pt 조성의 Pt/ZSM-5 촉매의 NO-TPD, (B): Pt/ZSM-5 (Pt 7.1wt%) 촉매에 서로 다른 염소 함량을 처리했을 때의 NO-TPD.

(그림 5) Pt/ZSM-5 의 제올라이트 pore 외부의 백금을 제거했을 때의 반응 활성

(그림 6) Pt/ZSM-5 의 외부의 백금을 제거했을 때 370도에서 장시간 반응 시킬 경우 발견되는 오실레이션 현상 (NO의 농도임)