폴리티오펜을 기초로 한 고체 상태의 산화환원 초고용량 캐패시터

- 김 정 용, 정 인 재

한국과학기술원 화학공학과

Polythiophene-based redox electrochemical supercapacitors in the solid state

- Jung Yong Kim, and In Jae Chung*

Department of Chemical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and

Technology, 373-1 Kusong, Yusong, Taejon, 305-701, South Korea

- 서론

폴리티오펜은 p-도핑 뿐만 아니라 n-도핑도 가능한 물질이다. 따라서 이러한 특성을 이용하여, 폴리티오펜을 대칭형태의 산화환원 초고용량 캐패시터의 전극활물질로써의 적용가능성 여부를 조사하였다. 특별히 본 연구에서는 고체 상태의 셀을 제조하기 위해, “리튬고분자전지”에서 사용되는 기술을 차용하였다. 즉 액체 전해질을 고분자 전해질로 대체한 것 이다. 셀은 2.7 V까지 충전되었으며, 그 결과, 중량 당 캐패시턴스는 26.0 F/g (혹은 19.5 mAh/g)이며, 에너지 밀도는 26.3 Wh/kg,이었고 동력밀도는 985.4 W/kg 이었다. 이 계산은 양쪽 전극의 활물질의 총 중량을 기초로 이루어졌다.

도핑 된 폴리아세틸렌의 전기 전도성이 발견된 이 후, ‘공액’ 배열을 갖는 고분자는 많은 관심의 대상이 되어 왔다.1,2 이것은 전기, 전자 및 광학 소자에 적용 가능성에 기인한다.  그 한 예로써, 폴리티오펜 및 그 유도체는 초고용량 캐패시터라 지칭되는 전기화학적 캐패시터의 전극 활물질로의 응용 가능성이 제안되고 있다.3,4 보통 이러한 소자는 액체 전해질을 기초로 하는데 반해, 본 연구에서는 고체 상태의 산화환원 초고용량 캐패시터를 제조하기 위하여 겔 형 고분자 전해질을 사용하였다. 또한, 복합전극의 활물질 제조 시 일반적으로 행해지는 전기화학적 중합이 아닌 화학적 중합을 택하였다.  따라서, 본 연구의 두가지 큰 특징은 크게 화학적으로 복합 전극의 활 물질을 만들었다는 점과 둘째, 겔 형 고분자 전해질을 도입함으로써 고체 상태의 초고용량 캐패시터를 제조했다는 점이다. 이러한 접근의 결과는 대량생산을 용이하게 하며 또한 셀의 형상과 크기의 자유로운 선택을 보장한다. 5-12

실험

Thiophene (Th, 99 %), tetraethylammonium tetrafluoroborate (TEABF4, 99 %) 그리고 hydrazine monohydrate (H2NNH2·H2O, 98 %) 를 Aldrich Chemical Co. 로부터 구입하였다. Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene), P(VdF-co-HFP) (MW= 477 kg/mol)는 ELF-Atochem. Co.로부터 공급 받았다. 그리고, 기타의 재료도 상업적으로 구입이 가능하다.

폴리티오펜은 FeCl3를 이용하여 acetonitrile (ACN) 에서 12 시간 동안 4 ℃를 유지하여 반응시켰다. 이 때, [티오펜]:[ FeCl3]= 1: 4의 몰비를 이루었다(참고 반응식 1). 탈 도핑은 hydrazine monohydrate를 이용하여 실시하였다.

<반응식 1>

복합전극은 탈 도핑된 폴리티오펜과 Super-p 및 P(VdF-co-HFP)로 구성된다. 집전체로는 알루미늄을 사용했다. 또한, 겔 형 고분자 전해질은 P(VdF-co-HFP)에 가소제 및 알킬 암모늄 염을 첨가하여 제조하였다. 셀의 제조는 아르곤 분위기의 Glove box에서 실시되었다.

원소분석을 위해 EA1110-Fisons을 이용했고, 적외선 분광 분석은 Bomem, MB 100-C15을 이용하였다. 전극 표면 모폴로지는 Scanning transmission electron microscope (SEM, CM 20)을 이용하여 살펴보았다. 교류 임피던스 분석은 Solartron, SI 1260을 이용하여 실시하였다. Cyclic Voltammograms (CV) 은 Hokuto Denko HA 301 potentiostat/galvanostat을 이용하여 조사했으며, 마지막으로 충방전 거동은 Arbin (MSP-2043)을 통해 분석하였다.

결과 및 토론

- 그림 1은 적외선 분광실험의 결과로 (a) 도핑 상태와 (b) 탈도핑 된 상태를 각각 나타낸다.  탈도핑 된 폴리티오펜의 경우 =C-H stretching vibration, -C=C in-plane ring vibration, 그리고 strong =C-H out of plane vibration 이 각각 3120~3000 cm-1, 1555~1195 cm-1, 그리고 887~736 cm-1 에서 발견된다. 반면에, 도핑 된 경우는 약간 다른 거동을 보이는데 이것은 폴리티오펜의 전자 상태의 변화에 기인된다. 본 연구에서는 초고용량 캐패시터의 복합전극을 제조하기 위해 전극 활물질로써, 탈 도핑 된 폴리티오펜을 사용하였다. 그 이유는 최종 셀을 제조할 경우, 결국 가역적 산화환원 반응을 통해 p- 혹은 n- 도핑 된 상태에 이르게 되기 때문이다.

- 그림 2는 전형적인 Nyquist plot 이다. 흰 원은 겔형 고분자 전해질(GPE)과 Al-전극으로 이루어진 셀의 GPE의 저항(Rb)을 나타낸다. 이온전도도는 상온에서 약 5.4  10-3 S/cm이다. 이 값은 다음 식을 기초로 계산 되었다.

- σ=l(Rb⋅A)     <식 1>

- 여기서, σ, l,Rb,과A은 각각 전도도, 두께, 저항 및 면적을 의미한다. 반면에 검은 원은 실제 캐패시터 제조 후 GPE의 저항과 계면저항(Rb'+Ri= 2.6 Ω)을 나타낸다. 그림과 같이, Rb' (= 2.3Ω)는 일반적으로 Rb(= 1.4 Ω)보다 크며, 이는 복합전극에 결착체로써 GPE의 구성성분인 P(VdF-co-HFP)를 사용하였다는데 기인한다고 사료된다. 따라서 평균적인 계면의 위치가 Al 만의 전극을 사용할 때 보다 다소 각각의 복합 전극 방향으로 확장 됨을 알 수 있다.

- 그림 3 은 cyclic voltammogram으로 반쪽 전극에서 일어나는 p-도핑과 n-도핑 현상을 보여준다. 여기서 사용된 전해질은 0.25 M TEABF4 in Propylene carbonate이며, 표준전극은 Ag 이고 상대전극은 Pt이다.  그림에서 본 것과 같이 폴리티오펜의 경우 n-도핑 부분이 p-도핑 보다 상대적으로 안정되지 못함을 확인 할 수 있다. 따라서, 본 연구실에서는 폴리티오펜의 다양한 유도체에 관심을 갖고 계속 연구를 진행 중이다.

- 그림 4는 충방전 거동의 한 예를 보여준다. 셀의 충전은 5mA의 일정한 전류로 2.7 V에 이르기 까지 진행되었으며, 방전은 10mA로 거의 0 V에 가까워 질 때 까지 되었다. 그 결과, 중량 당 캐패시턴스는 26.0 F/g (or 19.5 mAh/g)이며, 에너지 밀도는 26.3 Wh/kg,이었고, 동력밀도는 985.4 W/kg 이었다. 이 계산은 양쪽 전극의 활물질의 총 중량을 기초로 계산된 값이다. (그러나, 만약 한쪽 전극 만의 활 물질을 기초로 계산한다면 중량당 캐패시턴스는 103.9 F/g.이 될 것이다. )

- <그림 1>                                 <그림 2>

- <그림 3>                                 <그림 4>

<표 1> 폴리티오펜의 원소분석

|  |  | Sa | Ca | Ha | C/S | C/H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTh | 이 론 |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 초 기 | 0.818 | 3.627 | 2.131 | 4.43 | 1.70 |
|  | 탈도핑 | 0.806 | 3.615 | 2.203 | 4.49 | 1.64 |

a: 원소의 몰비 = [원소의 무게분율]/[원자량].

- 참고 문헌

- H. Shirakawa, E. J. Louis, A. G. MacDirmid, C. K. Chiang, A. J. Heeger, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 578 (1977)

- R. D. McCullough, Adv. Mat., 10, 93, (1998)

- A. Rudge, J. Davey, I. Raistrick, S. Gottesfeld, J. P. Ferraris, J. Power Sources, 47, 89 (1994).

- A. Rudge, I. Raistrick, S. Gottesfeld, J. P. Ferraris, Electrochim. Acta, 39, 273 (1994).

- M. Ishikawa, M. Morita, M. Ihara, Y. Matsuda, J. Electrochem. Soc., 141, 1730 (1994).

- T. Osaka, X. Liu, M. Nojima, T. Momma, J. Electrochem. Soc., 146, 1724 (1999).

- C. Arbizzani, M. Mastragostino, L. Meneghello, Electrochim. Acta, 40, 2223 (1995).

- A. Clemente, S. Panero, E. Spila, B. Scrosati, Solid State Ionics, 85, 273 (1996).

- Y. Gofer, H. Sarker, J. G. Killian, T. O. Poehler, P.C. Searson, Appl. Phys. Lett., 71, 1582 (1997).

- G. Daoust, M. Leclerc, Macromolecules, 24, 455 (1991).

- D. K. Moon, M. Ezuka, T. Maruyama, K. Osakada, T. Yamanoto, Macromolecules, 26, 364 (1993).

- T. Yamamoto, A. Morita, Y. Miyazaki, T. Maruyama, H. Wakayama, Z. Zhou, Y. Nakamura, T. Kanbara, S. Sasaki, K. Kudota, Macromolecules, 25, 1214 (1992).