고체산 촉매를 이용한 방향족화합물의 알킬화 및 수산화반응

이철위, 박중남, 송인표, 박상언

한국화학연구원 화학기술연구부 분자활성공학실

Alkylation and hydroxylation of aromatic compounds over solid acid catalyst

Chul Wee Lee, Jung-Nam Park, In Pyo Song, Sang-Eon Park

# Catalysis Center for Molecular Engineering,

# Korea Research Institute of Chemical Technology,

# P. O. Box 107, Yusung, Daejeon 305-600, Korea

## INTRODUCTION

OH

OH

OH

OH

CH3

H3C

C

CH3

OH

OH

OH

+

불균일계 촉매공정 기술은 그 중요성에도 불구하고 많은 경우에 활성 높은 균일계 산촉매 공정을 그대로 사용하고 있는 경우가 많다. 그것은 대부분의 균일계 산촉매 공정들이 고전적인 공정들로서 짧게는 10년 길게는 수 십 년 전에 이미 도입되어 사용되고 있으며, 도입될 당시에는 효율적인 고체산 촉매의 개발이 이루어지지 않았을 뿐만 아니라 환경에 대한 고려나 규제가 심하지 않았기 때문이다. 그러나 최근의 과학기술은 Enviro-Economic 시대로서 환경과 경제성을 동시에 중요시하는 추세로서 환경문제와 폐기물 처리에 대한 부담 때문에 갈수록 균일계 산촉매 공정이 유지하기가 어렵게 되고 있다. 일반적으로 Lewis산, 불산, 황산 등 균일계 산촉매는 활성과 선택성이 뛰어난 반면에 촉매회수가 어렵고, 생성물과의 분리에 문제가 있으며, 촉매 폐기시 폐산으로 방출되어 이를 중화시켜야 하는 번거로움과 폐수, 폐산 처리 및 환경에 대한 문제점을 내포하고 있다. 이에 반해 고체산 촉매는 양론적으로 작용하는 Lewis 산에 비해 촉매적으로 작용하기 때문에 사용량이 적고, 재생 및 재사용이 가능하고, 균일계 산촉매에 비해 사용이 안전하고, 독성과 부식성이 작으며, 사용 후 폐산 발생이 없는 등 환경적으로나 경제적으로도 큰 장점을 갖는다 [1]. 또한 공정 상 제한적인 균일계 산촉매에 비해 고정층, 유동층, 이동층 반응기, 회분식 등 다양한 반응시스템을 선택하여 사용할 수 있으며, 분리가 용이하고, 사용하는 촉매의 성능과 물성에 따라 반응기의 크기를 조절할 수 있는 특징을 가지고있다.

본 연구는 폐산, 폐수, 중금속 등의 환경문제를 발생하는 대표적인 화학공정인 균일계 액체산 촉매 공정을 청정기술인 불균일계 고체산 촉매공정으로 대치하기 위한 범용성 연속적 촉매반응 장치의 설계, 고체산 촉매 설계/제조 및 공정 시스템 구축으로부터 실용화 기술 개발에 관한 연구 중 방향족화합물의 수산화 반응 및 알킬화 반응을 소개한다.

### EXPERIMENTAL

시약

방향족 화합물로는 페놀, 카테콜 등을, 알킬화시약으로는 3급부탄올이나, 이소프로필렌을 사용하였고, 수산화반응의 산화제로는 30% 과산화수소 등을 정제하지 않고 그대로 사용하였다.

촉매제조

알킬화 및 수산화반응의 경우 모두 Si/Al 비가 다르며 전이금속 및 알카리(토)금속이 혼합담지된 MFI, BEA, FAU형 제올라이트계 촉매를 사용하였다.

촉매특성분석

상기 제조된 여러 종류의 촉매는 BET, XRD, XPS, FT-IR, ESR, TG/DTA 등을 사용하여 특성을 분석/비교하였다.

반응조건

① 알킬화반응의 경우, 과립형(0.85 마이크론 크기) 다공성 촉매 0.5g을 450℃에서 활성화시켜 상온으로 냉각시킨 후, 고정층 반응기에 충전시키고 동시에 질소를 흘려 수분과 공기의 접촉을 막았다.  고정층 촉매반응기를 130℃ 까지 가열한 뒤, 카테콜과 알킬화시약을 0.5, 1.0, 2.0 몰비로 촉매 층을 통과시킴으로써 반응을 수행하였다.

② 수산화반응의 경우, 교반 반응기에 0.1g의 과립형 촉매를 넣은 후 10.6mmol의 페놀을 녹인 0.01N HCl 30ml을 반응기에 넣어주면서 1.2mL의 30% 과산화수소를 첨가하고 일정온도 (40, 50, 60, 80oC)에서 3 ~ 7 시간 유지함으로써 반응을 수행하였다.

분석방법

알킬화 및 수산화반응 후 얻어지는 생성물을 GC/MS 및 LC/MS로 각각 정량 분석함으로써 전환율, 생성물의 선택도 등을 계산/비교하였으며, 생성물을 분리하여 H-NMR로 확인하였다.

### RESULTS AND DISCUSSION

(1) 방향족 화합물의 알킬화 반응 : 이수산화 방향족 화합물 (DHB=dihydroxy benzene) 중 하나인 카테콜의 3차 부틸 유도체를 제조하기 위하여 기존의 황산, 염산 등을 사용하지 않고 불균일 고체산 촉매를 사용하는 환경친화적인 제조공정을 연구하였다. 상압, 130℃에서 카테콜을 3급부틸알콜 혹은 이소부틸렌과 용매없이 반응시킴으로써 원하는 생성물을 얻었다. 이는 기존 공정이 반응 후 과량의 폐산, 폐수를 배출하는 단점을 해결하는 환경친화적인 방법이다. 이때 사용한 분균일 고체산 촉매는 제올라이트로서 그들 특유의 동공과 산점을 조절/수식하여 사용함으로써 기존 공정에 비하여 우수한 전환율과 선택도를 보인다 [2-4].

① 제올라이트의 산의 양 (acid concentration)및 산의 세기 (acid strength)를 조절하기 위하여 이온교환법, 수열합성법, 탈알루미늄법 등을 시도하였으며, 철, 망간, 란타늄등의 전이금속을 담지하기 위하여 고상반응법, 이온교환법, 화학중착법 등을 시도하였으며, (i)반응온도(100-170℃), (ii)WHSV(6-43h-1), (iii)반응물비(0.5<이소부텐/카테콜<1.5)등을 변화시키며 최적의 반응 조건을 찾았다. 또한 적외선 및 XPS 분광법을 이용하여 고체산 제올라이트 촉매가 가지고 있는 히드록시기의 양을 측정하였고, 피리딘 흡착을 통하여 산점 (Bronsted, Lewis acid)을 구별하였으며, 산의 상대적인 세기도 조사하였다. 그 결과 Bronsted 산점이 Lewis 산점 보다 더 중요한 역할을 하며, 이는 전환율을 결정짖는 중요한 인자인 것으로 해석된다 (그림 1 참조).

② 촉매의 거동을 이해하기 위하여 적외선 분광법을 통하여 반응물질을 촉매표면에 흡착시켜 반응경로를 예측하였는데, 알킬화시약은 촉매의 Bronsted 산점에 흡착한 후 활성화되어 카보니움 양이온을 만든 후, 친전자성 반응을 통하여 3-TBC(3-tert-butylcatechol), 4-TBC(4-tert-butylcatechol, 3,5-DTBC(3,5-di-tert-butylcatechol) 등이 생성됨을 알아내었다. 그 결과 이소부텐에 의한 알킬화 반응 적용시 85%의 카테콜 전환율과 90%의 4-TBC 선택성을 나타내는 반응조건과 촉매를 얻었다.  촉매의 비활성화(deactivation)가 가속되는 가혹한 분위기에서 알킬화 반응을 200시간까지 지속시켰을 때 반응물 카테콜의 전환율이 약 15%, 4-TBC 선택도가 약 10% 씩 감소 되었는데, 이는 반응 중 형성되는 코크가 주 원인인 것으로 해석되며, 비활성화된 촉매를 다시 활성화하여 재생시키는 방법에 대하여 연구하였다.

그림 1.  산점의 종류와 전환율과의 상관관계

③ 주 부산물인 DTBC의 양을 조절하기 위하여 HZ-3 촉매를 silylation 하거나 염기로 피독시켜 촉매를 제조하여 활성을 조사하였다. 수식된 촉매의 카테콜 전환율은 수식전 촉매와 유사하게 나타났는데 이는 수식이 촉매세공안에 존재하는 산점의 농도를 거의 변화시키지 못했기 때문이다. 또한 4-TBC 선택성 증가와 DTBC 선택성 감소가 촉매 외 표면이 수식된 촉매에 의하여 얻어졌다. 수식된 촉매상에서의 DTBC 선택성이 약 15% 감소하였는데, 이로 미루어 촉매 외표면의 산점이 부분적으로 제거되었음을 알 수 있었다. 높은 전환율과 동시에 향상된 4-TBC 선택성은 silylation 하거나 염기를 피독한 촉매상에서 가능하였다. 3-TBC 선택성은 촉매 수식 전후에 일정하게 나타났는데 이는 3-TBC가 촉매의 외표면에서 생성되지 않기 때문인 것으로 설명할 수 있다.

(2) 방향족 화합물의 수산화반응 : 대표적인 수산화 방향족 화합물 중 하나인 페놀을 산화시킴으로써 카테콜, 히드로퀴논, 벤조퀴논등과 같은 이수산화벤젠을 제조하기 위하여 이미 알려진 TS-1계 촉매 대신 표면이 수식된 알루미노실리케이트계 불균일 고체산 촉매를 사용하는 환경친화적인 제조공정을 개발하였다 [5,6]. 교반식반응, 상압, 70-80℃에서 페놀을 과산화수소와 묽은 염산용액에서 반응시킴으로써 원하는 생성물을 얻었다. 이때 사용한 분균일 고체산 촉매는 수식된 제올라이트로서 그들 특유의 동공과 산점을 조절/수식하여 사용함으로써 기존 공정에 비하여 우수한 전환율과 선택도를 보여 주었다(표 1, 2 참조). ① 다공성 촉매에 담지된 구리 담지량이 증가하면, 페놀 전환율이 서시히 증가하나, 선택도는 서서히 감소하는 경향을 보이는데, 전환율은 페놀과 과산화수소의 몰비가 3.0이므로 이론적으로 33%가 최적이나 본 연구의 경우 약 25%로서 TS-1에 비하여 크게 다르지 않음을 관측하였다. 선택도가 감소하는것과 벤조퀴논 생성양이 상대적으로 많은 이유는 구리 담지량이 증가할수록 구리산화물 cluster가 생성되어 과산화수소가 유효하게 반응에 참여하기 전 쉽게 분해되기 때문인 것으로 해석된다. 각각의 시료에서 구리산화물 cluster의 기여도는 XPS 분광법으로부터 이들을 정성적으로 확인할 수 있으며, ESR 스펙트럼을 해석하고 시뮬레이션하여 설명할 수 있다. ② 본 연구의 경우 카테콜/히드로퀴논의 비는 약 2.0 인데, TS-1을 비롯한 여타 촉매의 경우 1.0-1.5를 보이는 것에 비하여 카테콜에 대한 선택도가 우세한 것은 반응 메카니즘이 상이한 것으로 해석된다. 반응 후 생성물로서 ③ 바람직하기로는 벤조퀴논 생성양이 적을수록 유리한데 TS-1에 비하여 과량이며, 우리의  경우 거의 일정한 것으로 관측 (10-13%) 되었으며, 이때 벤조퀴논 생성양을 최소화시키는 방법을 개발하는 것이 중요한 과제이다. ④ 과산화수소 효율성 (efficiency)도 계산하여 실제 반응에 참여한 과산화수소와 분해된 과산화수소의 상대적인 양을 조사하였으며, 실제 구리산화물 cluster가 과산화수소를 분해시키는데 기여하는 것으로 예상된다. 본 실험에서 묽은 염산을 용매로 사용한 이유는 반응 중간체로 알려진 OH 라디칼이 산성용액에서 안정화되는 것으로 알려져있기 때문이다.

본 연구로부터 다음과 같은 결론을 제시할 수 있다. 즉, 1. 과산화수소에 의한 페놀의 수산화반응은 전이금속이 담지된 다공성촉매 등에 의하여 원활히 진행되는데, 묽은 염산을 용매로 사용하면 반응성이 증진된다. 즉, 산 점이나 전이금속이 필수적으로 활성점으로 작용함으로 해석된다. 2. 촉매내의 구리농도가 증가하면 (구리산화물에 의해) 과산화수소가 쉽게 분해되므로 (반응에 참여하지 않는 과산화수소), 선택도가 감소한다.

3. 생성되는 카테콜/히드로퀴논의 비는 2.0  2.5로 카테콜에 대한 선택도가 우월하다.

4. 촉매는 3차원의 동공구조 그리고 동공의 크기도 적어도 7Å 이상이어야 유리하다.

표 1. 구리농도가 다른 Cu-NaY 상에서의 페놀의 수산화반응

| 구리농도 (mM) | 페놀 전환율(%) | 선택도 (%) | 주생성물선택도 (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 카테콜 | 히드로퀴논 | 벤조퀴논 |
| 2.5 | 22.4 | 86.5 | 59.1 | 28.1 | 12.8 |
| 5.0 | 25.8 | 71.3 | 60.3 | 30.0 | 9.6 |
| 10 | 24.8 | 77.1 | 57.8 | 28.9 | 13.3 |
| 100 | 24.7 | 78.6 | 59.5 | 30.5 | 10.0 |
| 500 | 25.9 | 72.0 | 56.3 | 29.9 | 13.9 |

촉매 : Cu-NaY, 페놀/H2O2=3(몰비), 반응온도: 50oC, 반응시간: 3시간

표 2. 페놀의 수산화반응에 대한 온도 의존성

| 반응온도(oC) | 페놀 전환율(%) | 선택도 (%) | 주생성물선택도 (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 카테콜 | 히드로퀴논 | 벤조퀴논 |
| 40 | 23.7 | 88.3 | 55.2 | 22.0 | 22.8 |
| 50 | 25.8 | 71.3 | 60.3 | 30.0 | 9.6 |
| 60 | 33.3 | 56.0 | 62.3 | 31.9 | 5.9 |
| 80 | 39.6 | 46.3 | 58.9 | 34.7 | 6.4 |

촉매 : Cu-NaY, 페놀/H2O2=3(몰비), 반응시간: 3시간

##### References

[1]I.W.C.E. Arends and R.A. Sheldon Appl. Catal. A. 212 (2001) 175.

[2] J. W. Yoo, C.W. Lee, S.-E. Park and J. Ko Appl. Catal. A. 187 (1999) 225.

[3] J. W. Yoo, C.W. Lee, Y.K. Park and S.-E. Park Catal. Today,  61 (2000) 255.

[4] J.W. Yoo, C.W. Lee, Y.K. Park, J.S. Chang, Y.C. Lee, K.S. Choi, and S.-E. Park Korean Pat. 0288122 (2001); Korean Pat. Appl. 99-45641 (1999).

[5] C.W. Lee, D.H. Ahn, B. Wang, J.S. Hwang, and S.-E. Park Microporous and Mesoporous Materials, 44-45 (2001) 587.

[6] C.W. Lee, J.S. Chang, K.S. Choi, H.C. Jeong, H.Y. Hwang, and S.-E. Park  Korean Pat. Appl. 2002-4787 (2002).