고온 니켈촉매 하에서 공정변수에 따른 합성가스 조성변화에 관한 고찰

신정수 이하연 양준석 변헌수†

## 여수대학교 화학공학과

## Analysis on the Composition Change of Synthetic Gas from Process Variable under

Ni Catalysis in High Temperature

## Jung-Soo Shin, Ha-Yeon Lee, Jun-Seok Yang and Hun-Soo Byun

# Department of Chemical Engineering, Yosu National University, Yosu, Chonnan 555-749, South Korea

서 론

석유화학공업에서 합성가스(Syn. Gas)를 기초원료로 하여 다양한 제품들을 생산하고 있으며, 이 제품들을 살펴보면 Isocyanates(MDI,TDI), Polycarbonates, Acetic acid, Methanol, OXO Alcohols, Butane Diol, Formic acid, Methyl propionate 및 Adipic acid 등을 들 수 있다.

위의 제품을 생산하기 위하여 필수적으로 필요한 기초 원료인 합성가스(H2, CO 혹은 H2+CO mixture)를 생산하기 위한 많은 방법이 화학공장에서 연구 및 적용되고 있으며, 대표적인 생산방법으로는 Steam Reforming법, Partial Oxidation법, Auto Thermal Reforming법 등이 화학공장에서 상업적인 생산 방법으로 적용되고 있다. 위 생산방법 중 고온의 니켈 촉매 하에서 합성가스를 생산하는 Steam Reforming법은 고온의 촉매 하에서 스팀을 이용하여 Hydrocarbon으로부터 단량체 물질인 수소, 일산화탄소, 메탄 및 이산화탄소를 생산하고 있으며, 중형 및 대형생산 시스템에 적합하여 대부분의 합성가스공장에서 적용되고 있으며, 안정적인 생산체제가 갖추어져 있다. 합성가스 생산공정은 다량의 Hydrocarbon이 필요하고, 지속적인 화학반응 및 합성가스의 생산을 위하여 가열로(Heater)에 대량의 Heat energy를 공급해야 한다. 이러한 과정에서 지속적인 촉매활성의 유지 및 안정적인 가스의 생산을 위하여 공정변수(온도, 압력, 유량 및 Steam Carbon Ratio)를 조절하고 있으며, 변수의 변화에 따른 합성가스의 조성의 변화를 고찰하고, 일정압력 하에서의 가스생산의 최적조건을 찾고 관련 문헌의 결과와 비교하여 하여 최적운전 및 생산조건을 확립하는데 의의가 있다.

실 험

본 연구에 사용된 합성가스의 생산 장치는 반응기, Heater(Reformer), 온도계 및 분석기로 구성되어 있으며 그림1과 같이 나타낼 수 있다.

분석기

(Analyzer)

납사 (Naphtha)

가열로

(Heater)

압력계 : PI

(Pressure Indicator)

온도계 : TI

(Temperature Indicator)

스팀 (Steam)

Figure 1. The experimental apparatus used of this work.

위 실험장치에 사용된 원료는 납사(Naphtha) 및 스팀이며, 가스조성의 GC 및 IR을 이용하여 On-line 분석을 실시하였다. 특정(21 bar.g) 압력 및 온도 하에서 생산되는 가스의 조성에 대한 자료는 참고문헌1)에서 인용 하였으며, 문헌의 자료와 실험결과의 비교를 통하여 온도의 변화 및 Steam /Carbon Ratio의 조절에 따른 합성가스의 조성변화에 대해서 조사 하였다.

결과 및 고찰

1. 이론의 고찰

니켈 촉매 하에서 합성가스를 생산하는 스팀리포밍(Steam Reforming)법은 다음의 3가지 반응으로 구성되어 있다.

(1) CnHm + nH2O    ↔   nCO + [n + m/2] H2   -  Heat

(2) CO   +  3H2    ↔   CH4  + H2O           +  Heat

(3) CO   +  H2     ↔    CO2  + H2            +  Heat

여기서, 수소 및 일산화탄소를 생산하기 위한 주 반응은 (2)번 반응식의 역 반응이며, 반응의

진행을 위하여 다량의 Heat energy를 공급해야 하며, 공정변수의 조절을 통하여 가스의 조성을 바꿀 수 있는데 조절이 가능한 변수로는 압력, 온도, Steam/Carbon Ratio의 변경을 통하여 이루어 진다.

Steam/Carbon Ratio(이하 S/C Ratio)의 계산 방법은 다음의 식을 사용하며, 납사 및 스팀의 유량의 변경 시 자동으로 계산이 가능하다.

Actual steam flow(kg/hr)

S/C Ratio  =  ---------------------------------------------------

Naphtha flow (kg/hr) × Carbon Number(mole carbon/mole naphtha)

------------------------------------------------

Naphtha flow (kg/hr)

또한, 공정변수의 변경으로 가스의 조성의 변화를 살펴보면

| 변 수 | CH4 조성 | H2 / CO 비 |
| --- | --- | --- |
| Reformer 온도의 상승 | 감 소 | 약 간 감 소 |
| S/C의 증가 | 감 소 | 증 가 |
| 압력의 상승 | 증 가 | 영 향 없 음 |

요약되며, 수소 및 일산화탄소의 생산은 압력에 무관하게 진행되는 것을 알 수 있고 따라서 일정압력 하에서 온도 및 S/C Ratio의 조절을 통하여 이론과 실제 촉매상 반응의 조성변화를 살펴볼 수 있다.

2.  일정압력(21 bar.g) 에서 공정변수에 따른 가스조성의 변화

2.1 S/C Ratio 및 온도의 변화에 따른 수소 조성의 변화

| S/C Ratio | Reformer 온도(℃) | 수소 조성 (dry vol.%) | 일산화탄소조성 (dry vol.%) | 메탄 조성 (dry vol.%) | 이산화탄소조성 (dry vol.%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 800 | 59.3 | 16.4 | 14.1 | 10.2 |
|  | 825 | 62.0 | 17.9 | 11.3 | 8.8 |
|  | 850 | 63.5 | 19.6 | 9.0 | 7.9 |
|  | 875 | 65.3 | 21.1 | 7.0 | 6.6 |
|  | 900 | 66.6 | 21.9 | 5.0 | 6.5 |
| 2.1 | 800 | 62.0 | 15.3 | 11.6 | 11.1 |
|  | 825 | 64.0 | 17.0 | 9.0 | 10.0 |
|  | 850 | 65.5 | 18.5 | 7.1 | 8.9 |
|  | 875 | 67.0 | 19.7 | 5.4 | 7.9 |
|  | 900 | 68.0 | 20.8 | 4.9 | 6.3 |
| 3.0 | 800 | 67.0 | 13.3 | 7.0 | 12.7 |
|  | 825 | 68.1 | 14.8 | 5.2 | 11.9 |
|  | 850 | 69.3 | 16.0 | 3.9 | 10.8 |
|  | 875 | 70.2 | 17.1 | 2.9 | 9.8 |
|  | 900 | 71.0 | 18.5 | 2.0 | 8.5 |

결  론

니켈 촉매 하에서 스팀리포밍법(Steam Reforming)을 이용한 합성가스 제조공정에서 조건의 변화(온도 및 S/C Ratio)를 통한 조성의 변화에 대해서 고찰 하였다. 가스를 생산하는 공정은 연속반응으로 이루어지고 있으며, 고객사 혹은 Down-stream 공정의 수요에 따라 동일한 Load에서 조건의 변화를 수소 및 일산화탄소의 생산량을 조절 함으로써 생산된 가스의 손실을 줄일 수 있다.

S/C Ratio를 고정시킨 상태에서 Reformer 온도가 상승됨에 따라 수소 및 일산화탄소의 조성비 및 생산량이 증가함을 알 수 있고, 상태적으로 메탄 및 이산화탄소의 조성비가 줄어들어 더 많은 양을 생산 할 수는 있으나, 고온(900℃ 이상)에 대한 설비의 안전성 및 수명과 더 많은 Heat energy를 필요로 한다.

Reformer 온도를 고정시킨 상태에서 S/C Ratio를 상승(보통 Steam량을 증가)시키면 수소 및 이산화탄소의 생산량은 증가되나 일산화탄소 및 메탄의 조성비는 상태적으로 줄어든다는 것을 알 수 있다.

참고문헌

- Rostrup-Nielsen, J.R. : Ammonia Plant Saf .15, 82(1973)

- Brit. Pat. 1 182 829,1967(Haldor Topsoe(Rostrup-Nielsen J.R))

- Rostrup-Nielsen, J.R. : Steam Reforming Catalysts, Danish Technical Press Copenhagen 1975

- Andrew, S.P.S. : Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Develop. 8,321(1969)

- Bridger, G.W. : Ammonia plant Saf. 18, 24(1976)

- Trimm, D.L. : Catal. Rev. – Sci. Eng. 16, 155(1977)